Submission ID: 100047356

Project #: LC4990003

Analysis: ICP

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124589 | 27.9775 | 29.9848 | 29.9009 | 4.18 | 0.9582 |
| 2-124590 | 22.9529 | 24.9633 | 24.8737 | 4.46 | 0.9554 |
| 2-124591 | 25.6556 | 27.6623 | 27.5755 | 4.33 | 0.9567 |

prep={Microwave, filter:True, for:Au}}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-124589_1 | 0.1057 | 200 |
| 2-124589_2 | 0.1036 | 200 |

prep={Hotplate:20 mL HNO3 and 60 mL HCl, filter:True, for:Au}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-124590_1 | 0.2031 | 200 |
| 2-124590_2 | 0.2051 | 200 |
| 2-124591_1 | 0.2044 | 200 |
| 2-124591_2 | 0.2057 | 200 |

prep={Hotplate:dry off 50 mL HF then add 40 mL 1:1 HCl, filter:True, for:Ti}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-124589_1 | 0.2560 | 250 |
| 2-124589_2 | 0.2565 | 250 |
| 2-124590_1 | 0.2530 | 250 |
| 2-124590_2 | 0.2582 | 250 |
| 2-124591_1 | 0.2559 | 250 |
| 2-124591_2 | 0.2560 | 250 |

Au

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Au | [dried] | Avg(%Au) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124589_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Au] | 25/7 | 2.154 | 1.46 | 1.52 |  |
| 2-124589_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Au] | 25/7 | 2.181 | 1.50 | 1.57 | 1.55 |
| 2-124590_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Au] | 50/7 | 2.108 | 1.48 | 1.55 |  |
| 2-124590_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Au] | 50/7 | 2.145 | 1.49 | 1.56 | 1.56 |
| 2-124591_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Au] | 50/7 | 2.121 | 1.48 | 1.55 |  |
| 2-124591_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Au] | 50/7 | 2.151 | 1.49 | 1.56 | 1.56 |

Ti

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ti | [dried] | Avg(%Ti) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124589_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ti] | 100/4 | 2.246 | 5.48 | 5.72 |  |
| 2-124589_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ti] | 100/4 | 2.276 | 5.55 | 5.79 | 5.76 |
| 2-124590_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ti] | 100/4 | 2.245 | 5.55 | 5.80 |  |
| 2-124590_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ti] | 100/4 | 2.311 | 5.59 | 5.86 | 5.83 |
| 2-124591_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ti] | 100/4 | 2.219 | 5.42 | 5.66 |  |
| 2-124591_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ti] | 100/4 | 2.256 | 5.51 | 5.76 | 5.71 |

Manufacturer: Assurance, Au lot: 27-144AUY exp: 2026-01-30

Manufacturer: Assurance, Ti lot: 27-189TIT exp: 2025-08-30

Reference page for formulas

A = crucible

B = crucible + sample

C = crucible + sample after drying

%LOI=B-[C-A]B-A*100%

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%M+ dried=%M+[1-%LOI100]