Submission ID: 100047393

Project #: LC4990005

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124696 | 25.6000 | 27.6023 | 27.4837 | 5.92 | 0.9408 |
| 2-124697 | 25.6563 | 27.6657 | 27.5893 | 3.80 | 0.9620 |

prep={Katanax: Ramping, filter:False, for:Ni}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-124696_1 | 0.2058 | 250 |
| 2-124696_2 | 0.2083 | 250 |

prep={Hotplate:dry off 50 mL HF then add 40 mL 1:1 HCl, filter:False, for:Ni}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-124697_1 | 0.2567 | 250 |
| 2-124697_2 | 0.2552 | 250 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | [dried] | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124696_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 25/20 | 1.278 | 0.19 | 0.21 |  |
| 2-124696_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 25/20 | 1.317 | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
| 2-124697_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 25/15 | 2.234 | 0.36 | 0.38 |  |
| 2-124697_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 25/15 | 2.260 | 0.37 | 0.38 | 0.38 |

Manufacturer: Assurance, Ni lot: 27-186NIT exp: 2026-02-28

Reference page for formulas

A = crucible, B = crucible + sample, C = crucible + sample after drying

%LOI=B-[C-A]B-A*100%

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%M+ dried=%M+[1-%LOI100]