Submission ID: 100047414

Project #: LC454RD0030

Analysis: Agilent OES, IC

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124737 | 26.3675 | 28.3688 | 28.2284 | 7.02 | 0.9298 |
| 2-124738 | 27.2055 | 29.2114 | 29.0657 | 7.26 | 0.9274 |

prep={hotplate:50 ml NaOH, filter:True, for:Cl}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-124737 | 1.0037 | 100 |
| 2-124738 | 1.0082 | 100 |

prep={Katanax: Ramping, filter:False, for:Ni}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-124737_1 | 0.2052 | 250 |
| 2-124737_2 | 0.2046 | 250 |
| 2-124738_1 | 0.2106 | 250 |
| 2-124738_2 | 0.2075 | 250 |

prep={method:Work Instruction, filter:False, for:Ru}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-124737_1 | 0.3077 | 250 |
| 2-124737_2 | 0.3089 | 250 |
| 2-124738_1 | 0.3082 | 250 |
| 2-124738_2 | 0.3062 | 250 |

Cl

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | %Cl | %Cl [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124022 | 25/3 | 9.5266 | 0.79 | 0.85 |
| 2-124023 | 25/3 | 9.8751 | 0.82 | 0.88 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | [dried] | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124737_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 50/2 | 2.924 | 8.91 | 9.58 |  |
| 2-124737_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 50/2 | 2.931 | 8.95 | 9.63 | 9.61 |
| 2-124738_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 50/2 | 2.496 | 7.41 | 7.99 |  |
| 2-124738_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 50/2 | 2.410 | 7.26 | 7.83 | 7.91 |

Ru

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ru | [dried] | Avg(%Ru) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124737_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ru] | 50/15 | 2.251 | 0.61 | 0.66 |  |
| 2-124737_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ru] | 50/15 | 2.247 | 0.61 | 0.65 | 0.66 |
| 2-124738_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ru] | 50/15 | 2.572 | 0.70 | 0.75 |  |
| 2-124738_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ru] | 50/15 | 2.477 | 0.67 | 0.73 | 0.74 |

Manufacturer: Ricca, Cl lot: 2502C26 exp: 2027-01-31

Manufacturer: Assurance, Ni lot: 27-186NIT exp: 2026-02-28

Manufacturer: Assurance, Ru lot: 27-160RUY exp: 2025-05-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104