Submission ID: 100046053

Project #: Analytical

Analysis: Agilent OES

prep={Microwave, filter:True, for:Nd,Sr}}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-120586_1 | 0.2116 | 200 |
| 2-120586_2 | 0.2010 | 200 |

Nd

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Nd | Avg(%Nd) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120586_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Nd] | 100/3 | 1.840 | 5.80 |  |
| 2-120586_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Nd] | 100/3 | 1.829 | 6.07 | 5.94 |

Sr

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Sr | Avg(%Sr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120586_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Sr] | 25/10 | 1.769 | 0.42 |  |
| 2-120586_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Sr] | 25/10 | 1.738 | 0.43 | 0.43 |

Nd lot: 4503A31 exp: 2026-08-31

Sr lot: 27-172SRY exp: 2026-03-30

Reference page 1-3 for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104