CuSubmission ID: 100047429

Project #: LC454RD0038

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124832 | 23.3444 | 25.3528 | 25.3180 | 1.73 | 0.9827 |

prep={Microwave, filter:True, for:Cu, Na, Ni}}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-124832_1 | 0.1103 | 200 |
| 2-124832_2 | 0.1073 | 200 |

Cu

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | [dried] | Avg(%Cu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124832_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 50/2 | 1.995 | 9.04 | 9.20 |  |
| 2-124832_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 50/2 | 1.916 | 8.93 | 9.09 | 9.15 |

Na

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | [dried] | Avg(%Na) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124832_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10/5 | 0.876 | 0.32 | 0.33 |  |
| 2-124832_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10/5 | 0.846 | 0.32 | 0.33 | 0.33 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | [dried] | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124832_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 10/8 | 1.681 | 0.38 | 0.39 |  |
| 2-124832_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 10/8 | 1.645 | 0.38 | 0.39 | 0.39 |

Cu lot: 27-156CUY exp: 2026-02-28

Na lot: 27-159NAY exp: 2025-08-30

Ni lot: 27-186NIT exp: 2026-02-28

Reference page for formulas

A = crucible

B = crucible + sample

C = crucible + sample after drying

%LOI=B-[C-A]B-A*100%

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%M+ dried=%M+[1-%LOI100]