Submission ID: 100047434

Project #: LP413RD0006

Analysis: Agilent OES

prep={Hotplate:60 mL HNO3, filter:True, for:B}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-124850_1 | 0.5089 | 100 |
| 2-124850_2 | 0.5061 | 100 |

B_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 B | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124850_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [B] | 10/9 | 1.978 | 431.87 ppm |  |
| 2-124850_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [B] | 10/9 | 1.755 | 385.30 ppm | 408.59 ppm |

B lot: 27-36BY exp: 2025-07-30

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+