Submission ID: 100047453

Project #: LC454RD0038

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124932 | 25.6579 | 27.6625 | 27.6286 | 1.69 | 0.9831 |

prep={Microwave, filter:True, for:Cu, Na, Ni}}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-124932_1 | 0.1034 | 200 |
| 2-124932_2 | 0.1024 | 200 |

Cu

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | [dried] | Avg(%Cu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124932_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 50/2 | 1.737 | 8.40 | 8.54 |  |
| 2-124932_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 50/2 | 1.685 | 8.23 | 8.37 | 8.46 |

Na

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | [dried] | Avg(%Na) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124932_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10/6 | 0.939 | 0.30 | 0.31 |  |
| 2-124932_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10/6 | 0.882 | 0.29 | 0.29 | 0.30 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | [dried] | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124932_1 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Ni] | 10/9 | 1.719 | 0.37 | 0.38 |  |
| 2-124932_2 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Ni] | 10/9 | 1.678 | 0.36 | 0.37 | 0.38 |

Cu lot: 27-156CUY exp: 2026-02-28

Na lot: 27-159NAY exp: 2025-08-30

Ni lot: 27-186NIT exp: 2026-02-28

Reference page for formulas

A = crucible

B = crucible + sample

C = crucible + sample after drying

%LOI=B-[C-A]B-A*100%

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%M+ dried=%M+[1-%LOI100]