Submission ID: 100047454

Project #: LC454RD0038

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124933 | 25.5964 | 27.5975 | 27.5631 | 1.72 | 0.9828 |

prep={Microwave, filter:True, for:Cu, Na, Ni}}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-124933_1 | 0.1089 | 200 |
| 2-124933_2 | 0.1031 | 200 |

Cu

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | [dried] | Avg(%Cu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124933_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 50/4 | 2.183 | 5.01 | 5.10 |  |
| 2-124933_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 50/4 | 2.023 | 4.91 | 4.99 | 5.05 |

Na

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | [dried] | Avg(%Na) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124933_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10/6 | 0.745 | 0.23 | 0.23 |  |
| 2-124933_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10/6 | 0.699 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | [dried] | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124933_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 10/9 | 1.414 | 0.29 | 0.29 |  |
| 2-124933_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 10/9 | 1.265 | 0.27 | 0.28 | 0.29 |

Cu lot: 27-156CUY exp: 2026-02-28

Na lot: 27-159NAY exp: 2025-08-30

Ni lot: 27-186NIT exp: 2026-02-28

Reference page for formulas

A = crucible

B = crucible + sample

C = crucible + sample after drying

%LOI=B-[C-A]B-A*100%

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%M+ dried=%M+[1-%LOI100]