Submission ID: 100047458

Project #: LC454RD0030

Analysis: Agilent OES, IC

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124939 | 23.4465 | 25.4525 | 25.3106 | 7.07 | 0.9293 |
| 2-124940 | 27.9907 | 29.9962 | 29.9422 | 2.69 | 0.9731 |

prep={hotplate:50 ml NaOH, filter:True, for:Cl}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-124939 | 1.0051 | 100 |
| 2-124940 | 1.0081 | 100 |

prep={Katanax: Ramping, filter:False, for:Fe, Ni}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-124939_1 | 0.2056 | 250 |
| 2-124939_2 | 0.2074 | 250 |
| 2-124940_1 | 0.2048 | 250 |
| 2-124940_2 | 0.2081 | 250 |

prep={Hotplate:60 mL 1:1 HCl, filter:True, for:Na}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-124939_1 | 0.5079 | 50 |
| 2-124939_2 | 0.5022 | 50 |
| 2-124940_1 | 0.5062 | 50 |
| 2-124940_2 | 0.5052 | 50 |

prep={method:Work Instruction, filter:False, for:Ru}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-124939_1 | 0.3084 | 250 |
| 2-124939_2 | 0.3098 | 250 |
| 2-124940_1 | 0.3056 | 250 |
| 2-124940_2 | 0.3066 | 250 |

Cl

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | %Cl | %Cl [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124939 | 25/3 | 9.0278 | 0.75 | 0.81 |
| 2-124940 | 25/3 | 9.8721 | 0.82 | 0.84 |

Fe_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Fe | [dried] | Avg(000,0000Fe) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124939_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 10/9 | 0.102 | 137.81 ppm | 148.29 |  |
| 2-124939_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 10/9 | 0.110 | 147.33 ppm | 158.54 | 153.42 ppm |
| 2-124940_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 10/9 | 0.126 | 171.19 ppm | 175.92 |  |
| 2-124940_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 10/9 | 0.173 | 231.48 ppm | 237.88 | 206.90 ppm |

Na_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Na | [dried] | Avg(000,0000Na) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124939_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 50/50 | 0.486 | 47.84 ppm | 51.48 |  |
| 2-124939_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 50/50 | 0.448 | 44.60 ppm | 48.00 | 49.74 ppm |
| 2-124940_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 50/50 | 0.344 | 33.98 ppm | 34.92 |  |
| 2-124940_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 50/50 | 0.383 | 37.91 ppm | 38.95 | 36.94 ppm |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | [dried] | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124939_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/3 | 2.342 | 9.49 | 10.21 |  |
| 2-124939_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/3 | 2.327 | 9.35 | 10.06 | 10.13 |
| 2-124940_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/4 | 2.467 | 7.53 | 7.74 |  |
| 2-124940_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/4 | 2.554 | 7.67 | 7.88 | 7.81 |

Ru

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ru | [dried] | Avg(%Ru) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124939_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ru] | 50/10 | 1.426 | 0.58 | 0.62 |  |
| 2-124939_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ru] | 50/10 | 1.495 | 0.60 | 0.65 | 0.64 |
| 2-124940_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ru] | 50/15 | 2.334 | 0.64 | 0.65 |  |
| 2-124940_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ru] | 50/15 | 2.267 | 0.62 | 0.63 | 0.64 |

Cl lot: 2502C26 exp: 2027-01-31

Fe lot: 27-125FEY exp: 2025-07-30

Na lot: 27-159NAY exp: 2025-08-30

Ni lot: 27-186NIT exp: 2026-02-28

Ru lot: 27-160RUY exp: 2025-05-30

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104