Submission ID: 100047483

Project #: LE4880002

Analysis: ICP OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125015 | 25.7018 | 27.7027 | 27.6916 | 0.55 | 0.9945 |
| 2-125016 | 22.9748 | 24.9765 | 24.9386 | 1.89 | 0.9811 |
| 2-125017 | 26.3663 | 28.3686 | 28.3471 | 1.07 | 0.9893 |

prep={method:Work Instruction, filter:True, for:Ag}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-125015_1 | 0.5020 | 200 |
| 2-125015_2 | 0.5062 | 200 |
| 2-125016_1 | 0.5093 | 200 |
| 2-125016_2 | 0.5010 | 200 |
| 2-125017_1 | 0.5052 | 200 |
| 2-125017_2 | 0.5032 | 200 |

prep={Hotplate: 60 mL HCl, filter:True, for:Na}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-125015_1 | 0.5017 | 100 |
| 2-125015_2 | 0.5028 | 100 |
| 2-125016_1 | 0.5085 | 100 |
| 2-125016_2 | 0.5050 | 100 |
| 2-125017_1 | 0.5042 | 100 |
| 2-125017_2 | 0.5040 | 100 |

prep={method:Work Instruction, filter:True, for:Pd}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-125015_1 | 1.0047 | 200 |
| 2-125015_2 | 1.0047 | 200 |
| 2-125016_1 | 1.0067 | 200 |
| 2-125016_2 | 1.0087 | 200 |
| 2-125017_1 | 1.0057 | 200 |
| 2-125017_2 | 1.0078 | 200 |

Ag_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Ag | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125015_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ag] | 25/20 | 1.372 | 683.27 ppm | 687.05 | 687.05 ppm |
| 2-125015_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ag] | 25/20 | 1.025 |  |  |  |
| 2-125016_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ag] | 25/20 | 1.308 | 642.06 ppm | 654.43 |  |
| 2-125016_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ag] | 25/20 | 1.336 | 666.67 ppm | 679.51 | 666.97 ppm |
| 2-125017_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ag] | 25/20 | 1.365 | 675.48 ppm | 682.78 |  |
| 2-125017_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ag] | 25/20 | 1.412 | 701.51 ppm | 709.10 | 695.94 ppm |

Na

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Na | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125015_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 25/5 | 0.930 | 926.85 ppm | 931.98 ppm |  |
| 2-125015_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 25/5 | 0.914 | 908.91 ppm | 913.94 ppm | 922.96 ppm |
| 2-125016_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 25/5 | 0.897 | 882.01 ppm | 899.00 ppm |  |
| 2-125016_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 25/5 | 0.884 | 875.25 ppm | 892.11 ppm | 895.56 ppm |
| 2-125017_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 25/5 | 0.936 | 928.20 ppm | 938.24 ppm |  |
| 2-125017_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 25/5 | 0.926 | 918.65 ppm | 928.59 ppm | 933.42 ppm |

Pd_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pd | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125015_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pd] | 10/9 | 1.401 | 309.88 ppm | 311.59 ppm |  |
| 2-125015_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pd] | 10/9 | 1.414 | 312.75 ppm | 314.48 ppm | 313.04 ppm |
| 2-125016_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pd] | 10/9 | 1.401 | 309.26 ppm | 315.22 ppm |  |
| 2-125016_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pd] | 10/9 | 1.366 | 300.94 ppm | 306.73 ppm | 310.98 ppm |
| 2-125017_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pd] | 10/9 | 1.469 | 324.59 ppm | 328.10 ppm |  |
| 2-125017_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pd] | 10/9 | 1.430 | 315.32 ppm | 318.73 ppm | 323.42 ppm |

Manufacturer: Assurance, Ag lot: 28-66AGY exp: 2026-03-30

Manufacturer: Assurance, Na lot: 27-159NAY exp: 2025-08-30

Manufacturer: Assurance, Pd lot: 27-164PDY exp: 2026-02-28

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+