Submission ID: 100047522

Project #: LC4990005

Analysis: Agilent OES

prep={Microwave, filter:True, for:Ni}}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-125117_1 | 0.1046 | 200 |
| 2-125117_2 | 0.1020 | 200 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125117_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 50/15 | 1.812 | 1.15 |  |
| 2-125117_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 50/15 | 1.782 | 1.16 | 1.16 |

Ni lot: 27-186NIT exp: 2026-02-28

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104