Submission ID:

Project #: Analytical

Analysis: Agilent OES

prep={Microwave, filter:True, for:Ni, Re}}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-123164_1 | 0.1008 | 200 |
| 2-123164_2 | 0.1028 | 200 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123164_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 50/5 | 1.819 | 3.61 |  |
| 2-123164_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 50/5 | 1.829 | 3.56 | 3.59 |

Re

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Re | Avg(%Re) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123164_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Re] | 25/10 | 1.726 | 0.86 |  |
| 2-123164_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Re] | 25/10 | 1.746 | 0.85 | 0.86 |

Ni lot: 27-186NIT exp: 2026-02-28

Re lot: 840330A exp: 2027-04-30

Reference page 1-3 for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104