Submission ID:

Project #: Analytical

Analysis: Agilent OES

prep={Microwave, filter:True, for:Ce, Pd}}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-125041_1 | 0.1069 | 100 |
| 2-125041_2 | 0.1031 | 100 |

Ce

| 2-125041_1 | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ce | Avg(%Ce) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125041_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ce] | 100/5 | 2.426 | 4.54 |  |
| 2-125041_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ce] | 100/5 | 2.300 | 4.46 | 4.50 |

Pd

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Pd | Avg(%Pd) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125041_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pd] | 25/10 | 1.299 | 0.30 |  |
| 2-125041_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pd] | 25/10 | 1.244 | 0.30 | 0.30 |

Ni lot: 27-186NIT exp: 2026-02-28

Re lot: 840330A exp: 2027-04-30

Reference page 1-3 for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104