Submission ID: 100047445

Project #: LR403RD0001

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124895 | 25.6013 | 27.6049 | 27.3386 | 13.29 | 0.8671 |
| 2-124900 | 27.1964 | 29.1996 | 29.0278 | 8.58 | 0.9142 |

prep={Lisa, for:Cu}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-124895_1 | 0.3 | 250 |
| 2-124895_2 | 0.3 | 250 |
| 2-124900_1 | 0.3 | 250 |
| 2-124900_2 | 0.3 | 250 |

prep={Hotplate:60 mL 1:1 HCl, filter:True, for:K, Na}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-124895_1 | 0.5044 | 100 |
| 2-124895_2 | 0.5080 | 100 |
| 2-124900_1 | 0.5054 | 100 |
| 2-124900_2 | 0.5058 | 100 |

Al2O3

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Al | %Al2O3 | [dried] | Avg(%Al2O3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124895_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Al] | 100/1 | 1.846 | 15.31 | 28.92 | 33.34 |  |
| 2-124895_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Al] | 100/1 | 1.835 | 14.87 | 28.08 | 32.38 | 32.86 |
| 2-124900_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Al] | 100/1 | 1.974 | 16.45 | 31.07 | 33.98 |  |
| 2-124900_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Al] | 100/1 | 2.022 | 16.85 | 31.83 | 34.82 | 34.40 |

Bi_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Bi | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124895_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Bi] | 10/9 | 0.025 | 23.58 ppm | 27.19 |  |
| 2-124895_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Bi] | 10/9 | 0.020 | 18.23 ppm | 21.02 | 24.11 ppm |
| 2-124900_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Bi] | 10/9 | 0.025 | 22.86 ppm | 25.01 |  |
| 2-124900_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Bi] | 10/9 | 0.033 | 30.27 ppm | 33.11 | 29.06 ppm |

CaO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %CuO | [dried] | Avg(%CaO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124895_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ca] | 25/2 | 2.175 | 2.27 | 3.17 | 3.65 |  |
| 2-124895_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ca] | 25/2 | 2.120 | 2.21 | 3.09 | 3.56 | 3.61 |
| 2-124900_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ca] | 25/2 | 2.483 | 2.59 | 3.62 | 3.96 |  |
| 2-124900_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ca] | 25/2 | 2.472 | 2.58 | 3.60 | 3.94 | 3.95 |

CuO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %CuO | [dried] | Avg(%CuO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124895_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 25/2 | 2.434 | 2.54 | 3.17 | 3.66 |  |
| 2-124895_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 25/2 | 2.490 | 2.59 | 3.25 | 3.75 | 3.71 |
| 2-124900_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 25/2 | 2.630 | 2.74 | 3.43 | 3.75 |  |
| 2-124900_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 25/2 | 2.516 | 2.62 | 3.28 | 3.59 | 3.67 |

Fe_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Fe | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124895_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 10/9 | 0.208 | 192.59 ppm | 222.11 |  |
| 2-124895_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 10/9 | 0.219 | 202.78 ppm | 233.86 | 227.99 ppm |
| 2-124900_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 10/9 | 0.189 | 175.00 ppm | 191.42 |  |
| 2-124900_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 10/9 | 0.213 | 197.22 ppm | 215.73 | 203.58 ppm |

K2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %K | %K2O | [dried] | Avg(%K2O) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124895_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 100/3 | 0.994 | 0.66 | 0.79 | 0.91 |  |
| 2-124895_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 100/3 | 0.993 | 0.65 | 0.79 | 0.91 | 0.91 |
| 2-124900_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 100/3 | 1.009 | 0.67 | 0.80 | 0.88 |  |
| 2-124900_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 100/3 | 1.022 | 0.67 | 0.81 | 0.89 | 0.89 |

Na_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Na | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124895_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 25/10 | 0.945 | 468.38 ppm | 540.17 ppm |  |
| 2-124895_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 25/10 | 0.949 | 467.03 ppm | 538.61 ppm | 539.39 ppm |
| 2-124900_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 25/10 | 1.015 | 502.08 ppm | 549.20 ppm |  |
| 2-124900_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 25/10 | 1.045 | 516.51 ppm | 564.98 ppm | 557.09 ppm |

Si_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Si | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124895_1 | [0.5, 1.5, 3.0] [Si] | 250/250 | 1.198 | 998.33 ppm | 1151.34 ppm |  |
| 2-124895_2 | [0.5, 1.5, 3.0] [Si] | 250/250 | 1.154 | 961.67 ppm | 1109.06 ppm | 1130.20 ppm |
| 2-124900_1 | [0.5, 1.5, 3.0] [Si] | 250/250 | 0.860 | 716.67 ppm | 783.93 ppm |  |
| 2-124900_2 | [0.5, 1.5, 3.0] [Si] | 250/250 | 0.954 | 795.00 ppm | 869.61 ppm | 826.77 ppm |

ZnO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zn | %ZnO | [dried] | Avg(%ZnO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124895_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zn] | 100/0.45 | 2.263 | 41.91 | 52.17 | 60.17 |  |
| 2-124895_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zn] | 100/0.45 | 2.224 | 41.19 | 51.28 | 59.14 | 59.66 |
| 2-124900_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zn] | 100/0.45 | 2.217 | 41.06 | 51.11 | 55.91 |  |
| 2-124900_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zn] | 100/0.45 | 2.315 | 42.87 | 53.37 | 58.38 | 58.38 |

Zr_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Zr | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124895_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Zr] | 10/9 | 0.499 | 462.04 ppm | 532.85 |  |
| 2-124895_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Zr] | 10/9 | 0.494 | 457.41 ppm | 527.51 | 530.18 ppm |
| 2-124900_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Zr] | 10/9 | 0.420 | 388.89 ppm | 425.39 |  |
| 2-124900_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Zr] | 10/9 | 0.417 | 386.11 ppm | 422.35 | 423.87 ppm |

Al lot: 27-171ALT exp: 2025-07-30

Bi lot: 27-184BIY exp: 2025-07-30

Ca lot: 27-77CAY exp: 2025-10-30

Cu lot: 27-156CUY exp: 2026-02-28

Fe lot: 27-125FEY exp: 2025-07-30

K lot: 27-69KY exp: 2025-08-30

Na lot: 27-159NAY exp: 2025-08-30

Si lot: 27-146SIY exp: 2025-10-30

Zn lot: 27-149ZNY exp: 2025-10-30

Zr lot: 27-151ZRY exp: 2025-10-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%MO=MWMOMWM+*%M+

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+