Submission ID: 100047445

Project #: LR403RD0001

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124894 |  |  |  |  | 0.8816 |
| 2-124896 |  |  |  |  | 0.9184 |

prep={Lisa, for:Al,Bi,Ca,Cu, Fe, Si,Zn, Zr}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-124894_1 | 0.2968 | 250 |
| 2-124894_2 | 0.3014 | 250 |
| 2-124896_1 | 0.3017 | 250 |
| 2-124896_2 | 0.3044 | 250 |

Al2O3

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Al | %Al2O3 | [dried] | Avg(%Al2O3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124894_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Al] | 100/1 | 1.752 | 14.76 | 27.88 | 31.62 |  |
| 2-124894_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Al] | 100/1 | 1.745 | 14.47 | 27.34 | 31.01 | 31.31 |
| 2-124896_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Al] | 100/1 | 1.787 | 14.81 | 27.97 | 30.45 |  |
| 2-124896_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Al] | 100/1 | 1.749 | 14.36 | 27.13 | 29.54 | 30.00 |

Bi_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Bi | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124894_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Bi] | 10/9 | 0.081 | 75.81 ppm | 85.99 |  |
| 2-124894_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Bi] | 10/9 | 0.064 | 58.98 ppm | 66.91 | 76.45 ppm |
| 2-124896_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Bi] | 10/9 | 0.036 | 33.15 ppm | 36.09 |  |
| 2-124896_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Bi] | 10/9 | 0.027 | 24.64 ppm | 26.83 | 31.46 ppm |

CaO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ca | %CaO | [dried] | Avg(%CaO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124894_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ca] | 25/5 | 2.295 | 0.97 | 1.35 | 1.53 |  |
| 2-124894_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ca] | 25/5 | 2.460 | 1.02 | 1.43 | 1.62 | 1.58 |
| 2-124896_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ca] | 25/15 | 3.548 | 0.49 | 0.69 | 0.75 |  |
| 2-124896_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ca] | 25/15 | 3.578 | 0.49 | 0.69 | 0.75 | 0.75 |

CuO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %CuO | [dried] | Avg(%CuO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124894_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 50/3 | 2.174 | 3.05 | 3.82 | 4.33 |  |
| 2-124894_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 50/3 | 2.280 | 3.01 | 3.76 | 4.26 | 4.29 |
| 2-124896_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 50/3 | 2.136 | 2.95 | 3.69 | 4.02 |  |
| 2-124896_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 50/3 | 2.162 | 2.96 | 3.71 | 4.04 | 4.03 |

Fe_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Fe | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124894_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 10/9 | 0.227 | 212.45 ppm | 240.98 |  |
| 2-124894_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 10/9 | 0.195 | 179.72 ppm | 203.85 | 222.42 ppm |
| 2-124896_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 10/9 | 0.199 | 183.22 ppm | 199.50 |  |
| 2-124896_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 10/9 | 0.184 | 167.91 ppm | 182.83 | 191.17 ppm |

Si_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Si | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124894_1 | [0.5, 1.5, 3.0] [Si] | 250/250 | 1.882 | 1585.24 ppm | 1798.14 |  |
| 2-124894_2 | [0.5, 1.5, 3.0] [Si] | 250/250 | 1.507 | 1250.00 ppm | 1417.88 | 1608.01 ppm |
| 2-124896_1 | [0.5, 1.5, 3.0] [Si] | 250/250 | 1.184 | 981.11 ppm | 1068.28 |  |
| 2-124896_2 | [0.5, 1.5, 3.0] [Si] | 250/250 | 1.628 | 972.40 ppm | 1058.80 | 1063.54 ppm |

ZnO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zn | %ZnO | [dried] | Avg(%ZnO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124894_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zn] | 100/0.4 | 2.074 | 43.67 | 54.37 | 61.67 |  |
| 2-124894_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zn] | 100/0.4 | 2.208 | 45.79 | 57.00 | 64.65 | 63.16 |
| 2-124896_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zn] | 100/0.4 | 2.258 | 46.78 | 58.24 | 63.41 |  |
| 2-124896_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zn] | 100/0.4 | 2.256 | 46.32 | 57.67 | 62.79 | 63.10 |

Zr_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Zr | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124894_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Zr] | 10/9 | 2.124 | 198.79 ppm | 225.48 |  |
| 2-124894_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Zr] | 10/9 | 1.807 | 166.54 ppm | 188.90 | 207.19 ppm |
| 2-124896_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Zr] | 10/9 | 0.575 | 52.94 ppm | 57.64 |  |
| 2-124896_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Zr] | 10/9 | 0.549 | 50.10 ppm | 54.55 | 56.10 ppm |

Al lot: 27-171ALT exp: 2025-07-30

Bi lot: 27-184BIY exp: 2025-07-30

Ca lot: 27-77CAY exp: 2025-10-30

Cu lot: 27-156CUY exp: 2026-02-28

Fe lot: 27-125FEY exp: 2025-07-30

Si lot: 27-146SIY exp: 2025-10-30

Zn lot: 27-149ZNY exp: 2025-10-30

Zr lot: 27-151ZRY exp: 2025-10-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%MO=MWMOMWM+*%M+

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+