Submission ID: 100047445

Project #: LR403RD0001

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124897 |  |  |  |  | 0.9412 |
| 2-124898 |  |  |  |  | 0.9600 |

prep={Lisa, for:Al,Bi,Ca,Cu, Fe, Si,Zn, Zr}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-124897_1 | 0.3012 | 250 |
| 2-124897_2 | 0.2996 | 250 |
| 2-124898_1 | 0.3031 | 250 |
| 2-124898_2 | 0.2990 | 250 |

Al2O3

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Al | %Al2O3 | [dried] | Avg(%Al2O3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124897_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Al] | 100/1 | 1.786 | 14.82 | 28.00 | 29.75 |  |
| 2-124897_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Al] | 100/1 | 1.825 | 15.23 | 28.77 | 30.57 | 30.16 |
| 2-124898_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Al] | 100/1 | 1.825 | 15.05 | 28.43 | 29.61 |  |
| 2-124898_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Al] | 100/1 | 1.810 | 15.13 | 28.59 | 29.78 | 29.70 |

Bi_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Bi | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124897_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Bi] | 10/9 | 0.064 | 59.02 ppm | 62.71 |  |
| 2-124897_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Bi] | 10/9 | 0.080 | 74.17 ppm | 78.81 | 70.76 ppm |
| 2-124898_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Bi] | 10/9 | 0.041 | 37.57 ppm | 39.14 |  |
| 2-124898_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Bi] | 10/9 | 0.038 | 35.30 ppm | 36.77 | 37.96 ppm |

CaO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ca | %CaO | [dried] | Avg(%CaO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124897_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ca] | 25/5 | 2.491 | 1.03 | 1.45 | 1.54 |  |
| 2-124897_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ca] | 25/5 | 2.388 | 1.00 | 1.39 | 1.48 | 1.51 |
| 2-124898_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ca] | 25/5 | 2.477 | 1.02 | 1.43 | 1.49 |  |
| 2-124898_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ca] | 25/5 | 2.573 | 1.08 | 1.50 | 1.56 | 1.53 |

CuO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %CuO | [dried] | Avg(%CuO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124897_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 50/3 | 2.241 | 3.10 | 3.88 | 4.12 |  |
| 2-124897_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 50/3 | 2.242 | 3.12 | 3.90 | 4.14 | 4.13 |
| 2-124898_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 50/3 | 2.294 | 3.15 | 3.95 | 4.11 |  |
| 2-124898_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 50/3 | 2.233 | 3.11 | 3.90 | 4.06 | 4.08 |

Fe_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Fe | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124897_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 10/9 | 0.238 | 219.49 ppm | 233.20 |  |
| 2-124897_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 10/9 | 0.220 | 203.98 ppm | 216.72 | 224.96 ppm |
| 2-124898_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 10/9 | 0.192 | 175.96 ppm | 183.29 |  |
| 2-124898_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 10/9 | 0.195 | 181.16 ppm | 188.71 | 186.00 ppm |

Si_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Si | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124897_1 | [0.5, 1.5, 3.0] [Si] | 250/250 | 2.452 | 2035.19 ppm | 2162.34 |  |
| 2-124897_2 | [0.5, 1.5, 3.0] [Si] | 250/250 | 1.982 | 1653.87 ppm | 1757.19 | 1959.77 ppm |
| 2-124898_1 | [0.5, 1.5, 3.0] [Si] | 250/250 | 1.633 | 1346.92 ppm | 1403.04 |  |
| 2-124898_2 | [0.5, 1.5, 3.0] [Si] | 250/250 | 1.875 | 1567.73 ppm | 1633.05 | 1518.05 ppm |

ZnO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zn | %ZnO | [dried] | Avg(%ZnO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124897_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zn] | 100/0.4 | 2.293 | 47.58 | 59.24 | 62.94 |  |
| 2-124897_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zn] | 100/0.4 | 2.243 | 46.79 | 58.26 | 61.90 | 62.42 |
| 2-124898_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zn] | 100/0.4 | 2.168 | 44.70 | 55.66 | 57.98 |  |
| 2-124898_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zn] | 100/0.4 | 2.267 | 47.39 | 59.00 | 61.46 | 61.46 |

Zr_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Zr | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124897_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Zr] | 10/9 | 1.537 | 1417.48 ppm | 1506.03 |  |
| 2-124897_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Zr] | 10/9 | 1.549 | 1436.17 ppm | 1525.90 | 1515.97 ppm |
| 2-124898_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Zr] | 10/9 | 1.344 | 1231.72 ppm | 1283.04 |  |
| 2-124898_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Zr] | 10/9 | 1.308 | 1215.16 ppm | 1265.79 | 1274.42 ppm |

Al lot: 27-171ALT exp: 2025-07-30

Bi lot: 27-184BIY exp: 2025-07-30

Ca lot: 27-77CAY exp: 2025-10-30

Cu lot: 27-156CUY exp: 2026-02-28

Fe lot: 27-125FEY exp: 2025-07-30

Si lot: 27-146SIY exp: 2025-10-30

Zn lot: 27-149ZNY exp: 2025-10-30

Zr lot: 27-151ZRY exp: 2025-10-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%MO=MWMOMWM+*%M+

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+