Submission ID: 100047445

Project #: LR403RD0001

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124899 |  |  |  |  | 0.9185 |
| 2-124901 |  |  |  |  | 0.9133 |

prep={Lisa, for:Al,Bi,Ca,Cu, Fe, Si,Zn, Zr}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-124899_1 | 0.2992 | 250 |
| 2-124899_2 | 0.2977 | 250 |
| 2-124901_1 | 0.2987 | 250 |
| 2-124901_2 | 0.2971 | 250 |

Al2O3

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Al | %Al2O3 | [dried] | Avg(%Al2O3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124899_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Al] | 100/1 | 1.854 | 15.49 | 29.26 | 31.86 |  |
| 2-124899_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Al] | 100/1 | 1.774 | 14.90 | 28.14 | 30.64 | 31.25 |
| 2-124901_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Al] | 100/1 | 1.652 | 13.83 | 26.12 | 28.60 |  |
| 2-124901_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Al] | 100/1 | 1.661 | 13.98 | 26.40 | 28.91 | 28.76 |

Bi_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Bi | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124899_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Bi] | 10/9 | 0.037 | 34.35 ppm | 37.40 |  |
| 2-124899_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Bi] | 10/9 | 0.036 | 33.59 ppm | 36.57 | 36.99 ppm |
| 2-124901_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Bi] | 10/9 | 0.032 | 29.76 ppm | 32.58 |  |
| 2-124901_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Bi] | 10/9 | 0.019 | 17.56 ppm | 19.45 | 32.58 ppm |

CaO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ca | %CaO | [dried] | Avg(%CaO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124899_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ca] | 50/5 | 2.166 | 1.81 | 2.53 | 2.75 |  |
| 2-124899_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ca] | 50/5 | 2.131 | 1.79 | 2.50 | 2.72 | 2.74 |
| 2-124901_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ca] | 10/9 | 0.632 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |  |
| 2-124901_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ca] | 10/9 | 0.657 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |

CuO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %CuO | [dried] | Avg(%CuO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124899_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 50/3 | 2.130 | 2.97 | 3.71 | 4.04 |  |
| 2-124899_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 50/3 | 2.029 | 2.84 | 3.56 | 3.88 | 3.96 |
| 2-124901_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 50/3 | 2.234 | 3.12 | 3.90 | 4.27 |  |
| 2-124901_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 50/3 | 2.191 | 3.07 | 3.85 | 4.22 | 4.24 |

Fe_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Fe | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124899_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 10/9 | 0.228 | 211.68 ppm | 230.46 |  |
| 2-124899_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 10/9 | 0.203 | 189.42 ppm | 206.22 | 218.34 ppm |
| 2-124901_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 10/9 | 0.153 | 142.28 ppm | 155.79 |  |
| 2-124901_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 10/9 | 0.152 | 142.11 ppm | 155.61 | 155.70 ppm |

Si_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Si | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124899_1 | [0.5, 1.5, 3.0] [Si] | 250/250 | 1.628 | 1360.29 ppm | 1481.00 |  |
| 2-124899_2 | [0.5, 1.5, 3.0] [Si] | 250/250 | 1.635 | 1373.03 ppm | 1494.86 | 1487.93 ppm |
| 2-124901_1 | [0.5, 1.5, 3.0] [Si] | 250/250 | 1.359 | 1137.43 ppm | 1245.41 |  |
| 2-124901_2 | [0.5, 1.5, 3.0] [Si] | 250/250 | 1.060 | 891.96 ppm | 976.63 | 1111.02 ppm |

ZnO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zn | %ZnO | [dried] | Avg(%ZnO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124899_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zn] | 100/0.4 | 2.067 | 43.18 | 53.76 | 58.53 |  |
| 2-124899_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zn] | 100/0.4 | 2.099 | 44.07 | 54.86 | 59.73 | 59.13 |
| 2-124901_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zn] | 100/0.4 | 2.313 | 48.40 | 60.25 | 65.97 |  |
| 2-124901_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zn] | 100/0.4 | 2.279 | 47.94 | 59.69 | 65.36 | 65.66 |

Zr_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Zr | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124899_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Zr] | 10/9 | 0.449 | 416.85 ppm | 453.84 |  |
| 2-124899_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Zr] | 10/9 | 0.470 | 438.55 ppm | 477.46 | 465.65 ppm |
| 2-124901_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Zr] | 10/9 | 0.336 | 312.47 ppm | 342.13 |  |
| 2-124901_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Zr] | 10/9 | 0.317 | 296.38 ppm | 324.52 | 333.33 ppm |

Al lot: 27-171ALT exp: 2025-07-30

Bi lot: 27-184BIY exp: 2025-07-30

Ca lot: 27-77CAY exp: 2025-10-30

Cu lot: 27-156CUY exp: 2026-02-28

Fe lot: 27-125FEY exp: 2025-07-30

Si lot: 27-146SIY exp: 2025-10-30

Zn lot: 27-149ZNY exp: 2025-10-30

Zr lot: 27-151ZRY exp: 2025-10-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%MO=MWMOMWM+*%M+

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+