Submission ID: 100047445

Project #: LR403RD0001

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124902 |  |  |  |  | 0.8587 |
| 2-124903 |  |  |  |  | 0.9148 |

prep={Lisa, for:Al,Bi,Ca,Cu, Fe, Si,Zn, Zr}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-124902_1 | 0.3032 | 250 |
| 2-124902_2 | 0.3015 | 250 |
| 2-124903_1 | 0.3054 | 250 |
| 2-124903_2 | 0.2978 | 250 |

Al2O3

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Al | %Al2O3 | [dried] | Avg(%Al2O3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124902_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Al] | 100/1 | 1.694 | 13.97 | 26.38 | 30.72 |  |
| 2-124902_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Al] | 100/1 | 1.710 | 14.18 | 26.78 | 31.19 | 30.96 |
| 2-124903_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Al] | 100/1 | 1.666 | 13.64 | 25.76 | 28.16 |  |
| 2-124903_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Al] | 100/1 | 1.600 | 13.43 | 25.37 | 27.73 | 27.95 |

Bi_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Bi | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124902_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Bi] | 10/9 | 0.029 | 26.57 ppm | 30.94 |  |
| 2-124902_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Bi] | 10/9 | 0.037 | 34.09 ppm | 39.70 | 35.32 ppm |
| 2-124903_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Bi] | 10/8 | 0.024 | 24.56 ppm | 26.85 |  |
| 2-124903_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Bi] | 10/8 | 0.037 | 38.83 ppm | 42.44 | 34.65 ppm |

CaO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ca | %CaO | [dried] | Avg(%CaO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124902_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ca] | 10/9 | 0.936 | 0.09 | 0.12 | 0.14 |  |
| 2-124902_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ca] | 10/9 | 0.776 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.13 |
| 2-124903_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ca] | 10/8 | 0.405 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |  |
| 2-124903_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ca] | 10/8 | 0.387 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |

CuO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %CuO | [dried] | Avg(%CuO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124902_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 50/2 | 2.060 | 4.25 | 5.32 | 6.20 |  |
| 2-124902_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 50/2 | 2.070 | 4.29 | 5.37 | 6.25 | 6.23 |
| 2-124903_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 50/3 | 2.196 | 3.00 | 3.75 | 4.10 |  |
| 2-124903_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 50/3 | 2.157 | 3.02 | 3.78 | 4.13 | 4.12 |

Fe_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Fe | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124902_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 10/9 | 0.176 | 161.24 ppm | 187.78 |  |
| 2-124902_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 10/9 | 0.159 | 146.49 ppm | 170.59 | 179.19 ppm |
| 2-124903_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 10/8 | 0.130 | 133.02 ppm | 145.41 |  |
| 2-124903_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 10/8 | 0.135 | 141.66 ppm | 154.86 | 150.14 ppm |

Si_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Si | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124902_1 | [0.5, 1.5, 3.0] [Si] | 250/250 | 1.138 | 938.32 ppm | 1092.73 |  |
| 2-124902_2 | [0.5, 1.5, 3.0] [Si] | 250/250 | 1.492 | 1237.15 ppm | 1440.72 | 1266.73 ppm |
| 2-124903_1 | [0.5, 1.5, 3.0] [Si] | 250/250 | 1.207 | 988.05 ppm | 1080.07 |  |
| 2-124903_2 | [0.5, 1.5, 3.0] [Si] | 250/250 | 1.191 | 999.83 ppm | 1092.95 | 1086.51 ppm |

ZnO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zn | %ZnO | [dried] | Avg(%ZnO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124902_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zn] | 100/0.4 | 2.187 | 45.08 | 56.13 | 65.37 |  |
| 2-124902_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zn] | 100/0.4 | 2.160 | 44.78 | 55.75 | 64.92 | 65.14 |
| 2-124903_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zn] | 100/0.4 | 2.273 | 46.52 | 57.91 | 63.30 |  |
| 2-124903_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zn] | 100/0.4 | 2.238 | 46.97 | 58.48 | 63.93 | 63.61 |

Zr_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Zr | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124902_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Zr] | 50/10 | 2.158 | 8896.77 ppm | 10360.74 |  |
| 2-124902_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Zr] | 50/10 | 2.152 | 8922.06 ppm | 10390.19 | 10375.46 ppm |
| 2-124903_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Zr] | 10/8 | 0.264 | 270.14 ppm | 295.30 |  |
| 2-124903_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Zr] | 10/8 | 0.246 | 258.14 ppm | 282.19 | 288.74 ppm |

Al lot: 27-171ALT exp: 2025-07-30

Bi lot: 27-184BIY exp: 2025-07-30

Ca lot: 27-77CAY exp: 2025-10-30

Cu lot: 27-156CUY exp: 2026-02-28

Fe lot: 27-125FEY exp: 2025-07-30

Si lot: 27-146SIY exp: 2025-10-30

Zn lot: 27-149ZNY exp: 2025-10-30

Zr lot: 27-151ZRY exp: 2025-10-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%MO=MWMOMWM+*%M+

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+