Submission ID: 100047445

Project #: LR403RD0001

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124892 |  |  |  |  | 0.8990 |
| 2-124893 |  |  |  |  | 0.8987 |

prep={Lisa, for:Al,Bi,Ca,Cu, Fe,Si, Zn,Zr}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-124892_1 | 0.3039 | 250 |
| 2-124892_2 | 0.3054 | 250 |
| 2-124893_1 | 0.3003 | 250 |
| 2-124893_2 | 0.3001 | 250 |

Al2O3

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Al | %Al2O3 | [dried] | Avg(%Al2O3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124892_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Al] | 100/1 | 1.678 | 13.80 | 26.08 | 29.01 |  |
| 2-124892_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Al] | 100/1 | 1.699 | 13.91 | 26.27 | 29.22 | 29.12 |
| 2-124893_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Al] | 100/1 | 1.782 | 14.84 | 28.02 | 31.18 |  |
| 2-124893_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Al] | 100/1 | 1.699 | 14.15 | 26.74 | 29.75 | 30.47 |

Bi_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Bi | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124892_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Bi] | 10/9 | 0.019 | 17.18 ppm | 19.11 |  |
| 2-124892_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Bi] | 10/9 | 0.025 | 23.19 ppm | 25.80 | 22.46 ppm |
| 2-124893_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Bi] | 10/9 | 0.028 | 25.81 ppm | 28.72 |  |
| 2-124893_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Bi] | 10/9 | 0.028 | 25.80 ppm | 28.71 | 28.72 ppm |

CaO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ca | %CaO | [dried] | Avg(%CaO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124892_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ca] | 25/2 | 0.201 | 0.21 | 0.29 | 0.32 |  |
| 2-124892_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ca] | 25/2 | 0.162 | 0.17 | 0.23 | 0.26 | 0.29 |
| 2-124893_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ca] | 25/2 | 0.899 | 0.94 | 1.31 | 1.46 |  |
| 2-124893_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ca] | 25/2 | 0.895 | 0.93 | 1.30 | 1.45 | 1.46 |

CuO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %CuO | [dried] | Avg(%CuO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124892_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 25/2 | 2.827 | 2.91 | 3.64 | 4.05 |  |
| 2-124892_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 25/2 | 2.818 | 2.88 | 3.61 | 4.02 | 4.04 |
| 2-124893_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 25/2 | 2.854 | 2.97 | 3.72 | 4.14 |  |
| 2-124893_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 25/2 | 2.802 | 2.92 | 3.65 | 4.06 | 4.10 |

Fe_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Fe | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124892_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 10/9 | 0.178 | 162.70 ppm | 180.98 |  |
| 2-124892_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 10/9 | 0.198 | 180.09 ppm | 200.32 | 190.65 ppm |
| 2-124893_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 10/9 | 0.176 | 162.80 ppm | 181.15 |  |
| 2-124893_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 10/9 | 0.172 | 159.21 ppm | 177.15 | 179.15 ppm |

Si_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Si | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124892_1 | [0.5, 1.5, 3.0] [Si] | 250/250 | 0.937 | 770.81 ppm | 857.41 ppm |  |
| 2-124892_2 | [0.5, 1.5, 3.0] [Si] | 250/250 | 1.071 | 876.72 ppm | 975.22 ppm | 916.32 ppm |
| 2-124893_1 | [0.5, 1.5, 3.0] [Si] | 250/250 | 2.180 | 1814.85 ppm | 2019.42 ppm |  |
| 2-124893_2 | [0.5, 1.5, 3.0] [Si] | 250/250 | 0.819 | 682.27 ppm | 759.18 ppm | 2019.42 ppm |

ZnO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zn | %ZnO | [dried] | Avg(%ZnO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124892_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zn] | 100/0.4 | 2.201 | 45.27 | 56.36 | 62.69 |  |
| 2-124892_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zn] | 100/0.4 | 2.261 | 46.27 | 57.61 | 64.08 | 63.39 |
| 2-124893_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zn] | 100/0.4 | 2.233 | 46.47 | 57.86 | 64.38 |  |
| 2-124893_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zn] | 100/0.4 | 2.093 | 43.59 | 54.27 | 60.39 | 62.39 |

Zr_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Zr | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124892_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Zr] | 10/9 | 0.399 | 364.70 ppm | 405.68 |  |
| 2-124892_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Zr] | 10/9 | 0.420 | 362.91 ppm | 403.68 | 404.68 ppm |
| 2-124893_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Zr] | 10/9 | 0.999 | 924.08 ppm | 1028.24 |  |
| 2-124893_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Zr] | 10/9 | 0.942 | 871.93 ppm | 970.21 | 999.23 ppm |

Al lot: 27-171ALT exp: 2025-07-30

Bi lot: 27-184BIY exp: 2025-07-30

Ca lot: 27-77CAY exp: 2025-10-30

Cu lot: 27-156CUY exp: 2026-02-28

Fe lot: 27-125FEY exp: 2025-07-30

Si lot: 27-146SIY exp: 2025-10-30

Zn lot: 27-149ZNY exp: 2025-10-30

Zr lot: 27-151ZRY exp: 2025-10-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%MO=MWMOMWM+*%M+

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+