Submission ID: 100047555

Project #: LF4650001

Analysis: Agilent OES

prep={Hotplate:60 mL HNO3, filter:True, for:B}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-125212_1 | 0.2066 | 100 |
| 2-125212_2 | 0.2051 | 100 |
| 2-125213_1 | 0.2061 | 100 |
| 2-125213_2 | 0.2065 | 100 |

prep={Hotplate:60 mL 1:1 HCl, filter:True, for:Na}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-125212_1 | 0.5050 | 50 |
| 2-125212_2 | 0.5035 | 50 |
| 2-125213_1 | 0.5092 | 50 |
| 2-125213_2 | 0.5093 | 50 |

B

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %B | Avg(%B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125212_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [B] | 50/2 | 2.169 | 2.62 |  |
| 2-125212_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [B] | 50/2 | 2.135 | 2.60 | 2.61 |
| 2-125213_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [B] | 50/2 | 2.070 | 2.51 |  |
| 2-125213_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [B] | 50/2 | 2.013 | 2.44 | 2.48 |

Na_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Na | Avg(000,0000 Na) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125212_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 25/3 | 0.803 | 662.54 ppm |  |
| 2-125212_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 25/3 | 0.810 | 670.31 ppm | 666.42 ppm |
| 2-125213_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 25/3 | 0.916 | 749.54 ppm |  |
| 2-125213_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 25/3 | 0.917 | 750.21 ppm | 749.87 ppm |

B lot: 27-36BY exp: 2025-07-30

Na lot: 27-159NAY exp: 2025-08-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+