Submission ID: 100047619

Project #: LE488TS-25-3671

Analysis: ICP OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125411 | 25.7032 | 27.7033 | 27.6897 | 0.68 | 0.9932 |
| 2-125412 | 22.9556 | 24.9602 | 24.9441 | 0.80 | 0.9920 |
| 2-125413 | 26.3668 | 28.3800 | 28.3662 | 0.69 | 0.9931 |

prep={method:Work Instruction, filter:True, for:Ag}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-125411_1 | 0.5082 | 200 |
| 2-125411_2 | 0.5081 | 200 |
| 2-125412_1 | 0.5091 | 200 |
| 2-125412_2 | 0.5062 | 200 |
| 2-125413_1 | 0.5077 | 200 |
| 2-125413_2 | 0.5084 | 200 |

prep={Hotplate: 60 mL HCl, filter:True, for:Na}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-125411_1 | 0.5020 | 100 |
| 2-125411_2 | 0.5048 | 100 |
| 2-125412_1 | 0.5047 | 100 |
| 2-125412_2 | 0.5074 | 100 |
| 2-125413_1 | 0.5029 | 100 |
| 2-125413_2 | 0.5067 | 100 |

prep={method:Work Instruction, filter:True, for:Pd}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-125411_1 | 1.0010 | 200 |
| 2-125411_2 | 1.0031 | 200 |
| 2-125412_1 | 1.0076 | 200 |
| 2-125412_2 | 1.0046 | 200 |
| 2-125413_1 | 1.0069 | 200 |
| 2-125413_2 | 1.0027 | 200 |

Ag_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Ag | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125411_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ag] | 25/20 | 1.400 | 688.71 ppm | 693.42 |  |
| 2-125411_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ag] | 25/20 | 1.452 | 714.43 ppm | 719.32 | 706.37 ppm |
| 2-125412_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ag] | 25/20 | 1.345 | 660.48 ppm | 665.81 |  |
| 2-125412_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ag] | 25/20 | 1.356 | 669.70 ppm | 675.10 | 670.46 ppm |
| 2-125413_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ag] | 25/20 | 1.277 | 628.82 ppm | 633.19 |  |
| 2-125413_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ag] | 25/20 | 1.298 | 638.28 ppm | 642.71 | 637.95 ppm |

Na

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Na | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125411_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 25/5 | 0.902 | 898.41 ppm | 904.56 ppm |  |
| 2-125411_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 25/5 | 0.905 | 896.39 ppm | 902.53 ppm | 903.55 ppm |
| 2-125412_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 25/5 | 0.874 | 865.86 ppm | 872.84 ppm |  |
| 2-125412_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 25/5 | 0.882 | 869.14 ppm | 876.15 ppm | 874.50 ppm |
| 2-125413_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 25/5 | 0.921 | 915.69 ppm | 922.05 ppm |  |
| 2-125413_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 25/5 | 0.932 | 919.68 ppm | 926.07 ppm | 924.06 ppm |

Pd_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pd | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125411_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pd] | 25/20 | 1.399 | 349.40 ppm | 351.79 ppm |  |
| 2-125411_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pd] | 25/20 | 1.415 | 352.66 ppm | 355.07 ppm | 353.43 ppm |
| 2-125412_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pd] | 25/20 | 1.242 | 308.16 ppm | 310.65 ppm |  |
| 2-125412_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pd] | 25/20 | 1.254 | 312.06 ppm | 314.58 ppm | 312.62 ppm |
| 2-125413_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pd] | 25/20 | 1.206 | 299.43 ppm | 301.51 ppm |  |
| 2-125413_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pd] | 25/20 | 1.281 | 319.39 ppm | 321.61 ppm | 311.56 ppm |

Ag lot: 28-66AGY exp: 2026-03-30

Na lot: 27-159NAY exp: 2025-08-30

Pd lot: 27-164PDY exp: 2026-02-28

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+