Submission ID: 100047552

Project #: LE4880001

Analysis: ICP OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125206 | 25.7095 | 27.7146 | 27.6942 | 1.02 | 0.9898 |
| 2-125207 | 22.9557 | 24.9581 | 24.9462 | 0.59 | 0.9941 |
| 2-125208 | 26.3665 | 28.3679 | 28.3539 | 0.70 | 0.9930 |

prep={method:Work Instruction, filter:True, for:Ag}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-125206_1 | 0.5039 | 200 |
| 2-125206_2 | 0.5067 | 200 |
| 2-125207_1 | 0.5045 | 200 |
| 2-125207_2 | 0.5052 | 200 |
| 2-125208_1 | 0.5086 | 200 |
| 2-125208_2 | 0.5078 | 200 |

prep={Hotplate: 60 mL HCl, filter:True, for:Cs}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-125206_1 | 2.0066 | 50 |
| 2-125206_2 | 2.0061 | 50 |
| 2-125207_1 | 2.0036 | 50 |
| 2-125207_2 | 2.0072 | 50 |
| 2-125208_1 | 2.0049 | 50 |
| 2-125208_2 | 2.0024 | 50 |

prep={method:Work Instruction, filter:True, for:Pd}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-125206_1 | 1.0081 | 200 |
| 2-125206_2 | 1.0058 | 200 |
| 2-125207_1 | 1.0085 | 200 |
| 2-125207_2 | 1.0021 | 200 |
| 2-125208_1 | 1.0059 | 200 |
| 2-125208_2 | 1.0038 | 200 |

Ag_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Ag | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125206_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ag] | 10/9 | 1.559 | 687.53 ppm | 694.61 |  |
| 2-125206_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ag] | 10/9 | 1.453 | 637.24 ppm | 643.81 | 669.21 ppm |
| 2-125207_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ag] | 10/9 | 1.455 | 640.90 ppm | 644.70 |  |
| 2-125207_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ag] | 10/9 | 1.457 | 640.89 ppm | 644.69 | 644.70 ppm |
| 2-125208_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ag] | 10/9 | 1.494 | 652.77 ppm | 657.37 |  |
| 2-125208_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ag] | 10/9 | 1.559 | 682.25 ppm | 687.06 | 672.22 ppm |

Cs

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Cs | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125206_1 | [50.0, 100.0, 200.0] [Cs] | 25/20 | 124.90 | 3890.29 ppm | 3930.38 |  |
| 2-125206_2 | [50.0, 100.0, 200.0] [Cs] | 25/20 | 128.00 | 3987.84 ppm | 4028.93 | 3979.65 ppm |
| 2-125207_1 | [50.0, 100.0, 200.0] [Cs] | 25/20 | 132.17 | 4122.89 ppm | 4147.36 |  |
| 2-125207_2 | [50.0, 100.0, 200.0] [Cs] | 25/20 | 133.12 | 4145.08 ppm | 4169.68 | 4158.52 ppm |
| 2-125208_1 | [50.0, 100.0, 200.0] [Cs] | 25/20 | 146.24 | 4558.83 ppm | 4590.97 |  |
| 2-125208_2 | [50.0, 100.0, 200.0] [Cs] | 25/20 | 138.26 | 4315.45 ppm | 4345.87 | 4468.42 ppm |

Pd_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pd | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125206_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pd] | 25/20 | 2.130 | 528.22 ppm | 533.66 |  |
| 2-125206_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pd] | 25/20 | 2.130 | 529.43 ppm | 534.89 | 534.27 ppm |
| 2-125207_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pd] | 25/20 | 2.155 | 534.21 ppm | 537.38 |  |
| 2-125207_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pd] | 25/20 | 2.156 | 537.87 ppm | 541.06 | 539.22 ppm |
| 2-125208_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pd] | 25/20 | 2.303 | 572.37 ppm | 576.41 |  |
| 2-125208_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pd] | 25/20 | 2.217 | 552.15 ppm | 556.04 | 566.22 ppm |

Manufacturer: Assurance, Ag lot: 28-66AGY exp: 2026-03-30

Manufacturer: Assurance, Cs lot: 27-190CSY exp: 2026-03-30

Manufacturer: Ricca, Pd lot: 27-164PDY exp: 2026-02-28

Manufacturer: Assurance, Y lot: 27-158YT exp: 2025-10-30

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+