Submission ID: 100047607

Project #: LF4650001

Analysis: Agilent OES

pep={hotplate:100 ml H2O, temp=25 °C, filter:True, for:B_ppm}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-125382_1 | 1.0048 | 100 |
| 2-125382_2 | 1.0050 | 100 |
| 2-125383_1 | 1.0093 | 100 |
| 2-125383_2 | 1.0042 | 100 |
| 2-125384_1 | 1.0061 | 100 |
| 2-125384_2 | 1.0018 | 100 |
| 2-125385_1 | 1.0056 | 100 |
| 2-125385_2 | 1.0067 | 100 |
| 2-125386_1 | 1.0079 | 100 |
| 2-125386_2 | 1.0097 | 100 |

B_ppm

| sample | calibration | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 B | Avg(000,0000B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125382_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [B] | 25/10 | 1.899 | 472.48 ppm |  |
| 2-125382_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [B] | 25/10 | 1.949 | 484.83 ppm | 478.66 ppm |
| 2-125383_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [B] | 25/10 | 2.181 | 540.23 ppm |  |
| 2-125383_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [B] | 25/10 | 2.035 | 506.62 ppm | 523.43 ppm |
| 2-125384_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [B] | 25/10 | 2.374 | 589.90 ppm |  |
| 2-125384_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [B] | 25/10 | 2.259 | 563.74 ppm | 576.82 ppm |
| 2-125385_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [B] | 25/7 | 1.989 | 706.40 ppm |  |
| 2-125385_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [B] | 25/7 | 1.947 | 690.73 ppm | 698.57 ppm |
| 2-125386_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [B] | 25/8 | 2.334 | 723.66 ppm |  |
| 2-125386_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [B] | 25/8 | 2.120 | 656.14 ppm | 689.90 ppm |

B lot: 27-36BY exp: 2025-07-30

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+