Submission ID: 100047716

Project#: LC454RD0025

Analysis: ICP OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | crucible + sample + ∆ (g) | LOI @900°C (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125657 | 22.9564 | 24.9568 | 24.7707 | 9.30 | 0.9070 |
| 2-125658 | 26.3679 | 28.3715 | 28.1889 | 9.11 | 0.9089 |

prep={Katanax:Ramping, filter:False, for:Ca, Mg, Mn, Si}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-125657_1 | 0.2060 | 250 |
| 2-125657_2 | 0.2056 | 250 |
| 2-125658_1 | 0.2078 | 250 |
| 2-125658_2 | 0.2092 | 250 |

prep={Hotplate:60 mL HCl, filter:True, for:Li}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-125657_1 | 0.2035 | 200 |
| 2-125657_2 | 0.2042 | 200 |
| 2-125658_1 | 0.2072 | 200 |
| 2-125658_2 | 0.2013 | 200 |

Ca

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ca | Avg(%Ca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125657_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ca] | 50/10 | 2.509 | 1.52 |  |
| 2-125657_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ca] | 50/10 | 2.374 | 1.44 | 1.48 |
| 2-125658_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ca] | 50/10 | 2.543 | 1.53 |  |
| 2-125658_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ca] | 50/10 | 2.518 | 1.50 | 1.51 |

Li

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Li | Avg(%Li) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125657_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Li] | 50/6 | 1.932 | 1.58 |  |
| 2-125657_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Li] | 50/6 | 1.929 | 1.57 | 1.58 |
| 2-125658_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Li] | 50/6 | 1.973 | 1.59 |  |
| 2-125658_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Li] | 50/6 | 1.938 | 1.60 | 1.60 |

MgO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Mg | %MgO | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125657_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Mg] | 100/1 | 2.235 | 27.12 | 44.97 |  |
| 2-125657_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Mg] | 100/1 | 2.151 | 26.16 | 43.37 | 44.17 |
| 2-125658_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Mg] | 100/1 | 2.217 | 26.67 | 44.22 |  |
| 2-125658_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Mg] | 100/1 | 2.185 | 26.11 | 43.29 | 43.76 |

MnO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Mn | %MnO2 | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125657_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Mn] | 100/1 | 1.830 | 22.21 | 35.13 |  |
| 2-125657_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Mn] | 100/1 | 1.845 | 22.43 | 35.49 | 35.31 |
| 2-125658_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Mn] | 100/1 | 1.854 | 22.31 | 35.29 |  |
| 2-125658_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Mn] | 100/1 | 1.861 | 22.24 | 35.18 | 35.23 |

SiO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Si | %SiO2 | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125657_1 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Si] | 50/5 | 2.537 | 3.08 | 6.59 |  |
| 2-125657_2 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Si] | 50/5 | 2.576 | 3.13 | 6.70 | 6.64 |
| 2-125658_1 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Si] | 50/5 | 2.516 | 3.03 | 6.47 |  |
| 2-125658_2 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Si] | 50/5 | 2.551 | 3.05 | 6.52 | 6.50 |

Manufacturer: Assurance, Ca lot: 27-77CAY exp: 2025-10-30

Manufacturer: Assurance, Li lot: 28-63LIY exp: 2026-08-30

Manufacturer: Assurance, Mg lot: 28-3MGY exp: 2026-01-30

Manufacturer: Assurance, Mn lot: 27-195MNY exp: 2026-01-30

Manufacturer: Assurance, Si lot: 27-146SIY exp: 2025-10-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%MO=MWMOMWM+*%M+