Submission ID: 100047725

Project #: LC4990010

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125679 | 22.9578 | 24.9693 | 24.9390 | 1.51 | 0.9849 |
| 2-125680 | 26.3700 | 28.3720 | 28.3422 | 1.49 | 0.9851 |

prep={Katanax:Ramping, filter:False, for:Cu, Fe}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-125679_1 | 0.2090 | 250 |
| 2-125679_2 | 0.2071 | 250 |
| 2-125680_1 | 0.2076 | 250 |
| 2-125680_2 | 0.2078 | 250 |

prep={Hotplate:60 mL HCl, filter:False, for:K}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-125679_1 | 0.2036 | 100 |
| 2-125679_2 | 0.2070 | 100 |
| 2-125680_1 | 0.2088 | 100 |
| 2-125680_2 | 0.2073 | 100 |

CuO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %CuO | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125679_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 100/0.5 | 2.125 | 50.84 | 63.65 | 64.63 |  |
| 2-125679_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 100/0.5 | 2.230 | 53.84 | 67.41 | 68.43 | 66.53 |
| 2-125680_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 100/0.5 | 2.171 | 52.29 | 65.46 | 66.45 |  |
| 2-125680_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 100/0.5 | 2.149 | 51.71 | 64.74 | 65.72 | 66.09 |

Fe2O3

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Fe | %Fe2O3 | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125679_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Fe] | 100/1 | 1.901 | 22.74 | 32.52 | 33.02 |  |
| 2-125679_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Fe] | 100/1 | 1.909 | 23.04 | 32.95 | 33.46 | 33.24 |
| 2-125680_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Fe] | 100/1 | 1.933 | 23.28 | 33.29 | 33.79 |  |
| 2-125680_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Fe] | 100/1 | 1.921 | 23.11 | 33.05 | 33.55 | 33.67 |

K2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %K | %K2O | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125679_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 25/8 | 0.827 | 0.13 | 0.15 | 0.15 |  |
| 2-125679_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 25/8 | 0.882 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 2-125680_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 25/8 | 0.728 | 0.11 | 0.13 | 0.13 |  |
| 2-125680_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 25/8 | 0.725 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |

Manufacturer: Assurance, Cu lot: 27-156CUY exp: 2026-02-28

Manufacturer: Assurance, K lot: 27-69KY exp: 2025-08-30

Manufacturer: Assurance, Fe lot: 27-125FEY exp: 2025-07-30

Reference page for formulas

A = crucible

B = crucible + sample

C = crucible + sample after drying

%LOI=B-[C-A]B-A*100%

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%M+ dried=%M+[1-%LOI100]