Submission ID: 100047726

Project#: LC454RD0025

Analysis: ICP OES

prep={Katanax:Ramping, filter:False, for:Ca, Mg, Mn}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-125681_1 | 0.2030 | 250 |
| 2-125681_2 | 0.2052 | 250 |

prep={Hotplate:60 mL HCl, filter:True, for:Li}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-125681_1 | 0.2080 | 200 |
| 2-125681_2 | 0.2040 | 200 |

Ca

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ca | Avg(%Ca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125681_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ca] | 50/10 | 2.391 | 1.47 |  |
| 2-125681_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ca] | 50/10 | 2.482 | 1.56 | 1.52 |

Li

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Li | Avg(%Li) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125681_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Li] | 50/6 | 2.055 | 1.65 |  |
| 2-125681_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Li] | 50/6 | 2.059 | 1.68 | 1.66 |

MgO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Mg | %MgO | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125681_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Mg] | 100/1 | 2.290 | 28.20 | 46.76 |  |
| 2-125681_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Mg] | 100/1 | 2.196 | 26.75 | 44.36 | 45.56 |

MnO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Mn | %MnO2 | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125681_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Mn] | 100/1 | 2.004 | 24.68 | 39.04 |  |
| 2-125681_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Mn] | 100/1 | 1.964 | 24.42 | 38.62 | 38.62 |

Manufacturer: Assurance, Ca lot: 27-77CAY exp: 2025-10-30

Manufacturer: Assurance, Li lot: 28-63LIY exp: 2026-08-30

Manufacturer: Assurance, Mg lot: 28-3MGY exp: 2026-01-30

Manufacturer: Assurance, Mn lot: 27-195MNY exp: 2026-01-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%MO=MWMOMWM+*%M+