Submission ID: 100047741

Project #: LC454RD0030

Analysis: Agilent OES, IC

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125727 | 23.3472 | 25.3594 | 25.3285 | 1.54 | 0.9846 |
| 2-125728 | 27.9805 | 29.9852 | 29.9172 | 3.39 | 0.9661 |
| 2-125729 | 25.6065 | 27.6068 | 27.5819 | 1.24 | 0.9876 |
| 2-125730 | 27.1994 | 29.2028 | 29.1675 | 1.69 | 0.9831 |

prep={hotplate:50 ml NaOH, filter:True, for:Cl}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-125727 | 1.0081 | 100 |
| 2-125728 | 1.0017 | 100 |
| 2-125729 | 1.0044 | 100 |
| 2-125730 | 1.0024 | 100 |

prep={Katanax: Ramping, filter:False, for:Ni}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-125727_1 | 0.2069 | 250 |
| 2-125727_2 | 0.2046 | 250 |
| 2-125728_1 | 0.2067 | 250 |
| 2-125728_2 | 0.2036 | 250 |
| 2-125729_1 | 0.2017 | 250 |
| 2-125729_2 | 0.2072 | 250 |
| 2-125730_1 | 0.2054 | 250 |
| 2-125730_2 | 0.2082 | 250 |

prep={method:Work Instruction, filter:False, for:Ru}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-125727_1 | 0.3033 | 250 |
| 2-125727_2 | 0.3087 | 250 |
| 2-125728_1 | 0.3067 | 250 |
| 2-125728_2 | 0.3038 | 250 |
| 2-125729_1 | 0.3030 | 250 |
| 2-125729_2 | 0.3014 | 250 |
| 2-125730_1 | 0.3063 | 250 |
| 2-125730_2 | 0.3101 | 250 |

Cl

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | %Cl | %Cl [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125727 | 25/3 | 11.1788 | 0.92 | 0.94 |
| 2-125728 | 100/100 | 0.7978 | 79.64 ppm | 82.44 ppm |
| 2-125729 | 25/3 | 10.3706 | 0.86 | 0.87 |
| 2-125730 | 25/3 | 10.3737 | 0.86 | 0.88 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | [dried] | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125727_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/2 | 1.958 | 11.83 | 12.01 | 12.01 |
| 2-125727_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/2 | 1.899 | 11.60 | 11.78 |  |
| 2-125728_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/2 | 1.344 | 8.13 | 8.41 |  |
| 2-125728_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/2 | 1.356 | 8.33 | 8.62 | 8.52 |
| 2-125729_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/2 | 1.851 | 11.47 | 11.61 | 11.61 |
| 2-125729_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/2 | 1.881 | 11.35 | 11.49 |  |
| 2-125730_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/2 | 1.608 | 9.79 | 9.95 |  |
| 2-125730_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/2 | 1.648 | 9.89 | 10.06 | 10.01 |

Ru

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ru | [dried] | Avg(%Ru) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125727_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ru] | 50/6 | 1.139 | 0.78 | 0.79 |  |
| 2-125727_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ru] | 50/10 | 1.946 | 0.79 | 0.80 | 0.80 |
| 2-125728_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ru] | 50/10 | 2.008 | 0.79 | 0.82 |  |
| 2-125728_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ru] | 50/10 | 1.982 | 0.82 | 0.84 | 0.83 |
| 2-125729_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ru] | 50/10 | 1.740 | 0.72 | 0.73 |  |
| 2-125729_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ru] | 50/10 | 1.741 | 0.72 | 0.73 | 0.73 |
| 2-125730_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ru] | 50/10 | 1.917 | 0.78 | 0.80 |  |
| 2-125730_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ru] | 50/10 | 1.835 | 0.74 | 0.75 | 0.78 |

Manufacturer: Ricca, Cl lot: 2502C26 exp: 2027-01-31

Manufacturer: Assurance, Ni lot: 27-186NIT exp: 2026-02-28

Manufacturer: Assurance, Ru lot: 28-56RUY exp: 2026-05-30

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104