Submission ID: 100047749

Project #: LC4990010

Analysis: Agilent OES

prep={Katanax:Ramping, filter:False, for:Cu, Fe}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-125764_1 | 0.2060 | 250 |
| 2-125764_2 | 0.2023 | 250 |

prep={Hotplate:60 mL HCl, filter:False, for:K}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-125764_1 | 0.2059 | 100 |
| 2-125764_2 | 0.2033 | 100 |

prep={Microwave:9 mL HCl, 3 mL HNO3, 3 mL H2SO4, filter:False, for:Cu, Fe, K}}

| sample | weight (g) | volume (mL) | Time (min) | Power (W) | T1 (°C) | T2 (°C) | P (bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125764_1 | 0.1088 | 200 | 30 | 1500 | 260 | 65 | 110 |
| 2-125764_2 | 0.1045 | 200 |  |  |  |  |  |

CuO

| sample | analysis prep |  | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %CuO | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125764_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] |  | 100/0.5 | 2.092 | 50.78 | 63.57 |  |
| 2-125764_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] |  | 100/0.5 | 2.073 | 51.24 | 64.15 | 63.86 |
| 2-125764_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] |  | 100/0.7 | 2.012 | 52.84 | 66.15 |  |
| 2-125764_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] |  | 100/0.7 | 1.924 | 52.60 | 65.86 | 66.01 |

Fe2O3

| sample | analysis prep |  | Dilution | conc. [mg/L] | %Fe | %Fe2O3 | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125764_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Fe] |  | 100/1 | 1.927 | 23.39 | 33.44 |  |
| 2-125764_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Fe] |  | 100/1 | 1.936 | 23.92 | 34.21 | 33.82 |
| 2-125764_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Fe] |  | 100/2 | 2.585 | 23.76 | 33.98 |  |
| 2-125764_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Fe] |  | 100/2 | 2.497 | 23.89 | 34.17 | 34.07 |

K2O

| sample |  | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %K | %K2O | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125764_1 |  | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 25/4 | 0.696 | 0.21 | 0.25 |  |
| 2-125764_2 |  | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 25/4 | 0.686 | 0.21 | 0.25 | 0.25 |
| 2-125764_1 |  | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 25/15 | 0.720 | 0.22 | 0.27 |  |
| 2-125764_2 |  | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 25/15 | 0.687 | 0.22 | 0.26 | 0.26 |

Manufacturer: Assurance, Cu lot: 27-156CUY exp: 2026-02-28

Manufacturer: Assurance, K lot: 27-69KY exp: 2025-08-30

Manufacturer: Assurance, Fe lot: 28-75FEY exp: 2026-07-30

Reference page for formulas

A = crucible

B = crucible + sample

C = crucible + sample after drying

%LOI=B-[C-A]B-A*100%

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%M+ dried=%M+[1-%LOI100]