Submission ID: 100047761

Project #: LR414RD0002

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125793 | 26.6777 | 28.6798 | 28.6735 | 0.31 | 0.9969 |

prep={Katanax: Ramping, filter:False, for:Ni}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-125793_1 | 0.2051 | 250 |
| 2-125793_2 | 0.2073 | 250 |

prep={Microwave:9 mL HCl, 3 mL HNO3, 3 mL H2SO4, filter:False, for:Ni}}

| sample | weight (g) | volume (mL) | Time (min) | Power (W) | T1 (°C) | T2 (°C) | P (bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125793_1 | 0.1085 | 200 | 60 | 1500 | 260 | 65 | 110 |
| 2-125793_2 | 0.1025 | 200 |  |  |  |  |  |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | [dried] | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125793_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/3 | 2.081 | 8.46 | 8.48 |  |
| 2-125793_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/3 | 2.123 | 8.53 | 8.56 |  |
| 2-125793_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/5 | 2.308 | 8.51 | 8.54 |  |
| 2-125793_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/5 | 2.177 | 8.50 | 8.52 | 8.53 |

Manufacturer: Assurance, Ni lot: 27-186NIT exp: 2026-02-28

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104