Submission ID: 100047824

Project #: LC454RD0030

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125888 | 23.3472 | 25.3594 | 25.3285 | 1.54 | 0.9846 |
| 2-125889 | 27.9805 | 29.9852 | 29.9172 | 3.39 | 0.9661 |
| 2-125890 | 25.6065 | 27.6068 | 27.5819 | 1.24 | 0.9876 |
| 2-125891 | 27.1994 | 29.2028 | 29.1675 | 1.69 | 0.9831 |

prep={Hotplate:60 mL 1:1 HCl, filter:True, for:Fe,Na}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-125888_1 | 0.5029 | 100 |
| 2-125888_2 | 0.5039 | 100 |
| 2-125889_1 | 0.5056 | 100 |
| 2-125889_2 | 0.5053 | 100 |
| 2-125890_1 | 0.5049 | 100 |
| 2-125890_2 | 0.5021 | 100 |
| 2-125891_1 | 0.5076 | 100 |
| 2-125891_2 | 0.5080 | 100 |

Fe_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Fe | [dried] | Avg(000,0000Fe) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125888_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 10/9 | 0.675 | 149.14 ppm | 151.47 |  |
| 2-125888_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 10/9 | 0.676 | 149.06 ppm | 151.39 | 151.43 ppm |
| 2-125889_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 10/9 | 0.542 | 119.11 ppm | 123.29 |  |
| 2-125889_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 10/9 | 0.551 | 121.16 ppm | 125.41 | 124.35 ppm |
| 2-125890_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 10/9 | 0.520 | 114.43 ppm | 115.87 |  |
| 2-125890_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 10/9 | 0.470 | 104.01 ppm | 105.31 | 110.59 ppm |
| 2-125891_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 10/9 | 0.390 | 85.37 ppm | 86.84 |  |
| 2-125891_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 10/9 | 0.426 | 93.18 ppm | 94.78 | 90.81 ppm |

Na_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Na | [dried] | Avg(000,0000Na) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125888_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 100/100 | 0.243 | 48.32 ppm | 49.08 |  |
| 2-125888_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 100/100 | 0.474 | 94.07 ppm | 95.54 | 72.31 ppm |
| 2-125889_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 100/100 | 0.207 | 40.94 ppm | 42.38 |  |
| 2-125889_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 100/100 | 0.349 | 69.07 ppm | 71.49 | 56.94 ppm |
| 2-125890_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 100/100 | 0.380 | 75.26 ppm | 76.21 |  |
| 2-125890_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 100/100 | 0.420 | 83.65 ppm | 84.70 | 80.46 ppm |
| 2-125891_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 100/100 | 0.189 | 37.23 ppm | 37.87 |  |
| 2-125891_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 100/100 | 0.366 | 72.05 ppm | 73.29 | 55.58 ppm |

Manufacturer: Assurance, Fe lot: 28-75FEY exp: 2026-07-30

Manufacturer: Assurance, Na lot: 27-159NAY exp: 2026-08-30

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+