Submission ID: 100047828

Project #: LF448PS-24-3306

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible+sample (g) | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125902 | 26.8171 | 28.8183 | 28.7452 | 3.65 | 0.9635 |

prep={Microwave:9 mL HCl, 3 mL HNO3, 6 mL H2SO4, filter:True, for:Co, Pt}}

| sample | weight (g) | volume (mL) | Time (min) | Power (W) | T1 (°C) | T2 (°C) | P (bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125902_1 | 0.5070 | 100 | 60 | 1500 | 260 | 65 | 110 |
| 2-125902_2 | 0.5017 | 100 |  |  |  |  |  |
| 2-125902_3 | 0.5074 | 100 |  |  |  |  |  |

Co

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Co | [dried] | Avg(%Co) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125902_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.345 | 1.929 | 11.03 | 11.45 |  |
| 2-125902_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.345 | 1.924 | 11.12 | 11.54 |  |
| 2-125902_3 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.345 | 1.966 | 11.23 | 11.66 | 11.55 |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt | [dried] | Avg(000,0000 Pt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125902_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 10/9 | 0.369 | 80.87 ppm | 83.93 |  |
| 2-125902_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 10/9 | 0.394 | 87.26 ppm | 90.56 |  |
| 2-125902_3 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 10/9 | 0.353 | 77.30 ppm | 80.23 | 84.91 ppm |

Manufacturer: Assurance, Co lot: 28-73COY exp: 2026-10-30

Manufacturer: Assurance, Pt lot: 28-2PTY exp: 2026-03-30

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104