Submission ID: 100047828

Project #: LF448PS-24-3306

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible+sample (g) | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125903 | 26.3335 | 28.3430 | 28.2603 | 4.12 | 0.9588 |

prep={Microwave:9 mL HCl, 3 mL HNO3, 6 mL H2SO4, filter:True, for:Co, Pt}}

| sample | weight (g) | volume (mL) | Time (min) | Power (W) | T1 (°C) | T2 (°C) | P (bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125903_1 | 0.5055 | 100 | 60 | 1500 | 260 | 65 | 110 |
| 2-125903_2 | 0.5076 | 100 |  |  |  |  |  |
| 2-125903_3 | 0.5083 | 100 |  |  |  |  |  |

Co

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Co | [dried] | Avg(%Co) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125903_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.345 | 1.947 | 11.16 | 11.64 |  |
| 2-125903_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.345 | 1.982 | 11.32 | 11.80 |  |
| 2-125903_3 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.345 | 1.929 | 11.00 | 11.47 | 11.64 |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt | [dried] | Avg(000,0000 Pt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125903_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 10/9 | 0.463 | 101.77 ppm | 106.14 |  |
| 2-125903_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 10/9 | 0.495 | 108.35 ppm | 113.01 |  |
| 2-125903_3 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 10/9 | 0.534 | 116.73 ppm | 121.74 | 113.63 ppm |

Manufacturer: Assurance, Co lot: 28-73COY exp: 2026-10-30

Manufacturer: Assurance, Pt lot: 28-2PTY exp: 2026-03-30

Reference page 1-3 for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104