Submission ID: 100047828

Project #: LF448PS-24-3306

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible+sample (g) | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125912 | 25.7031 | 27.7075 | 27.6532 | 2.71 | 0.9729 |

prep={Microwave:9 mL HCl, 3 mL HNO3, 6 mL H2SO4, filter:True, for:Co, Pt}}

| sample | weight (g) | volume (mL) | Time (min) | Power (W) | T1 (°C) | T2 (°C) | P (bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125912_1 | 0.5047 | 100 | 60 | 1500 | 260 | 65 | 110 |
| 2-125912_2 | 0.5036 | 100 |  |  |  |  |  |
| 2-125912_3 | 0.5088 | 100 |  |  |  |  |  |

Co

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Co | [dried] | Avg(%Co) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125912_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.235 | 2.068 | 17.44 | 17.92 |  |
| 2-125912_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.235 | 2.088 | 17.64 | 18.13 |  |
| 2-125912_3 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.235 | 2.060 | 17.23 | 17.71 | 17.92 |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt | [dried] | Avg(000,0000 Pt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125912_1 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [Pt] | 10/9 | 1.226 | 269.91 ppm | 277.43 |  |
| 2-125912_2 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [Pt] | 10/9 | 1.259 | 277.78 ppm | 285.52 |  |
| 2-125912_3 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [Pt] | 10/9 | 1.370 | 299.18 ppm | 307.51 | 290.15 ppm |

Manufacturer: Assurance, Co lot: 28-73COY exp: 2026-10-30

Manufacturer: Assurance, Pt lot: 28-2PTY exp: 2026-03-30

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104