Submission ID: 100047828

Project #: LF448PS-24-3306

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible+sample (g) | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125908 | 28.1861 | 30.1876 | 30.1575 | 1.50 | 0.9850 |

prep={Microwave:9 mL HCl, 3 mL HNO3, 6 mL H2SO4, filter:True, for:Co, Pt}}

| sample | weight (g) | volume (mL) | Time (min) | Power (W) | T1 (°C) | T2 (°C) | P (bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125908_1 | 0.5056 | 100 | 60 | 1500 | 260 | 65 | 110 |
| 2-125908_2 | 0.5045 | 100 |  |  |  |  |  |
| 2-125908_3 | 0.5084 | 100 |  |  |  |  |  |

Co

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Co | [dried] | Avg(%Co) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125908_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.450 | 2.395 | 10.53 | 10.69 |  |
| 2-125908_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.450 | 2.372 | 10.45 | 10.61 |  |
| 2-125908_3 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.450 | 2.432 | 10.63 | 10.79 | 10.70 |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt | [dried] | Avg(000,0000 Pt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125908_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 0.710 | 156.03 ppm | 158.41 |  |
| 2-125908_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 0.711 | 156.59 ppm | 158.98 |  |
| 2-125908_3 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 0.717 | 156.70 ppm | 159.09 | 158.83 ppm |

Manufacturer: Assurance, Co lot: 28-73COY exp: 2026-10-30

Manufacturer: Assurance, Pt lot: 28-2PTY exp: 2026-03-30

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104