Submission ID: 100047828

Project #: LF448PS-24-3306

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible+sample (g) | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125909 | 26.1971 | 28.2011 | 28.1231 | 3.89 | 0.9611 |

prep={Microwave:9 mL HCl, 3 mL HNO3, 6 mL H2SO4, filter:True, for:Co, Pt}}

| sample | weight (g) | volume (mL) | Time (min) | Power (W) | T1 (°C) | T2 (°C) | P (bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125909_1 | 0.5054 | 100 | 60 | 1500 | 260 | 65 | 110 |
| 2-125909_2 | 0.5057 | 100 |  |  |  |  |  |
| 2-125909_3 | 0.5062 | 100 |  |  |  |  |  |

Co

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Co | [dried] | Avg(%Co) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125909_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.235 | 2.082 | 17.53 | 18.24 |  |
| 2-125909_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.235 | 2.092 | 17.60 | 18.32 |  |
| 2-125909_3 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.235 | 2.047 | 17.21 | 17.90 | 18.15 |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt | [dried] | Avg(000,0000 Pt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125909_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 1.017 | 223.59 ppm | 232.63 |  |
| 2-125909_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 0.956 | 210.05 ppm | 218.55 |  |
| 2-125909_3 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 0.981 | 215.33 pp, | 224.05 | 225.08 ppm |

Manufacturer: Assurance, Co lot: 28-73COY exp: 2026-10-30

Manufacturer: Assurance, Pt lot: 28-2PTY exp: 2026-03-30

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104