pSubmission ID: 100047828

Project #: LF448PS-24-3306

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible+sample (g) | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125910 | 28.5123 | 30.5190 | 30.4379 | 4.04 | 0.9596 |

prep={Microwave:9 mL HCl, 3 mL HNO3, 6 mL H2SO4, filter:True, for:Co, Pt}}

| sample | weight (g) | volume (mL) | Time (min) | Power (W) | T1 (°C) | T2 (°C) | P (bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125910_1 | 0.5078 | 100 | 60 | 1500 | 260 | 65 | 110 |
| 2-125910_2 | 0.5088 | 100 |  |  |  |  |  |
| 2-125910_3 | 0.5070 | 100 |  |  |  |  |  |

Co

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Co | [dried] | Avg(%Co) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125910_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | (50/15)100 | 2.603 | 17.09 | 17.81 |  |
| 2-125910_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.235 | 2.073 | 17.34 | 18.07 |  |
| 2-125910_3 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.235 | 2.059 | 17.28 | 18.01 | 17.96 |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt | [dried] | Avg(000,0000 Pt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125910_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 1.060 | 231.94 ppm | 241.70 |  |
| 2-125910_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 1.124 | 245.46 ppm | 255.79 |  |
| 2-125910_3 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 1.075 | 246.33 ppm | 256.70 | 251.40 ppm |

Manufacturer: Assurance, Co lot: 28-73COY exp: 2026-10-30

Manufacturer: Assurance, Pt lot: 28-2PTY exp: 2026-03-30

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104