Submission ID: 100047828

Project #: LF448PS-24-3306

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible+sample (g) | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125911 | 26.6790 | 28.6812 | 28.6269 | 2.71 | 0.9729 |

prep={Hotplate:15 mL HCl, 5 mL HNO3 and 10 mL H2SO4, filter:True, for:Co}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-125911_1 | 0.5085 | 200 |
| 2-125911_2 | 0.5048 | 200 |
| 2-125911_3 | 0.5086 | 200 |

prep={Microwave:9 mL HCl, 3 mL HNO3, 6 mL H2SO4, filter:True, for:Co, Pt}}

| sample | weight (g) | volume (mL) | Time (min) | Power (W) | T1 (°C) | T2 (°C) | P (bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125911_1 | 0.5051 | 100 | 60 | 1500 | 260 | 65 | 110 |
| 2-125911_2 | 0.5069 | 100 |  |  |  |  |  |
| 2-125911_3 | 0.5036 | 100 |  |  |  |  |  |

Co

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Co | [dried] | Avg(%Co) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125911_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.47 | 2.101 | 17.58 | 18.07 |  |
| 2-125911_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.47 | 2.043 | 17.22 | 17.70 |  |
| 2-125911_3 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.47 | 2.090 | 17.49 | 17.97 | 17.91 |
| 2-125911_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.235 | 2.042 | 17.20 | 17.68 |  |
| 2-125911_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.235 | 2.055 | 17.25 | 17.73 |  |
| 2-125911_3 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.235 | 2.022 | 17.09 | 17.56 | 17.66 |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt | [dried] | Avg(000,0000 Pt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125911_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 1.146 | 252.10 ppm | 259.12 |  |
| 2-125911_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 1.128 | 247.25 ppm | 254.14 |  |
| 2-125911_3 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 1.187 | 261.89 ppm | 269.19 | 260.82 ppm |

Manufacturer: Assurance, Co lot: 28-73COY exp: 2026-10-30

Manufacturer: Assurance, Pt lot: 28-2PTY exp: 2026-03-30

Reference page  for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104