Submission ID: 100047828

Project #: LF448PS-24-3306

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible+sample (g) | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125907 | 28.1181 | 30.1189 | 30.0331 | 4.29 | 0.9571 |

prep={Hotplate:15 mL HCl, 5 mL HNO3 and 10 mL H2SO4, filter:True, for:Co, Pt}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-125907_1 | 0.5073 | 100 |
| 2-125907_2 | 0.5018 | 100 |
| 2-125907_3 | 0.5051 | 100 |

prep={Microwave:9 mL HCl, 3 mL HNO3, 6 mL H2SO4, filter:True, for:Co, Pt}}

| sample | weight (g) | volume (mL) | Time (min) | Power (W) | T1 (°C) | T2 (°C) | P (bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125907_1 | 0.5032 | 100 | 60 | 1500 | 260 | 65 | 110 |
| 2-125907_2 | 0.5040 | 100 |  |  |  |  |  |
| 2-125907_3 | 0.5049 | 100 |  |  |  |  |  |

Co

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Co | [dried] | Avg(%Co) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125907_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.345 | 1.934 | 11.05 | 11.55 |  |
| 2-125907_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.345 | 1.955 | 11.29 | 11.80 |  |
| 2-125907_3 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.345 | 1.933 | 11.09 | 11.59 |  |
| 2-125907_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.345 | 1.954 | 11.26 | 11.76 |  |
| 2-125907_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.345 | 1.926 | 11.08 | 11.57 |  |
| 2-125907_3 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.345 | 1.942 | 11.15 | 11.65 | 11.65 |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt | [dried] | Avg(000,0000 Pt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-125907_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 0.894 | 195.81 ppm | 204.58 |  |
| 2-125907_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 0.963 | 213.23 ppm | 222.79 |  |
| 2-125907_3 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 0.956 | 210.30 ppm | 219.73 |  |
| 2-125907_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 0.910 | 200.94 ppm | 209.94 |  |
| 2-125907_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 0.907 | 210.76 ppm | 220.21 |  |
| 2-125907_3 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 0.838 | 199.60 ppm | 208.55 | 214.30 ppm |

Manufacturer: Assurance, Co lot: 28-73COY exp: 2026-10-30

Manufacturer: Assurance, Pt lot: 28-2PTY exp: 2026-03-30

Reference page 1-3 for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104