Submission ID: 100047884

Project #: LP4130022

Analysis: Metrohm titrator

Cr(VI)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) | Avg(%Cr(VI)) | FAS=0.0843 N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126070_1 | 1.0049 | 0.11316 | 0.016 |  |  |
| 2-126070_2 | 1.0055 | 0.13131 | 0.019 | 0.018 |  |

Reference page for formulas

%CrVI=1.733mL FAS[N FAS][weight]