Submission ID: 100047887

Project #: LF465TS-25-3706

Analysis: ICP OES

prep={Hotplate:60 mL HCl, filter:True, for:Na}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-126084_1 | 0.5044 | 50 |
| 2-126084_2 | 0.5060 | 50 |
| 2-126085_1 | 0.5049 | 50 |
| 2-126085_2 | 0.5017 | 50 |
| 2-126086_1 | 0.5063 | 50 |
| 2-126086_2 | 0.5034 | 50 |

Na_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Na | Avg(Nappm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126084_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Na] | 50/4 | 0.954 | 1182.10 ppm |  |
| 2-126084_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Na] | 50/4 | 0.964 | 1190.71 ppm | 1186.41 ppm |
| 2-126085_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Na] | 50/4 | 0.909 | 1125.22 ppm |  |
| 2-126085_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Na] | 50/4 | 0.888 | 1106.24 ppm | 1115.73 ppm |
| 2-126086_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Na] | 50/4 | 0.899 | 1109.77 ppm |  |
| 2-126086_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Na] | 50/4 | 0.891 | 1106.23 ppm | 1108.00 ppm |

Manufacturer: Assurance, Na lot: 27-159NAY exp: 2026-08-30

Reference page 1-3 for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+