Submission ID: 100047888

Project #: LP4130028

Analysis: Agilent OES and Metrohm titrator

Cr(VI)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) | Avg(%Cr6+) | FAS=0.0842 N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126087_1 | 1.0042 | 8.11500 | 1.179 |  |  |
| 2-126087_2 | 1.0067 | 8.09950 | 1.174 | 1.18 |  |

Cr2O3

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr2O3 | Avg(%Cr2O3) | FAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126087_1 | 0.1024 | 8.78779 | 18.310 |  | 0.0842 N |
| 2-126087_2 | 0.1031 | 8.79740 | 18.205 | 18.26 | 0.0842 N |

prep={20 ml H2SO4, filter:False, for:Na,Zr}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-126087_1 | 0.2054 | 200 |
| 2-126087_2 | 0.2092 | 200 |

Na2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | %Na2O | Avg(%Na2O) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126087_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 25/6 | 0.886 | 0.36 | 0.48 |  |
| 2-126087_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 25/6 | 0.907 | 0.36 | 0.49 | 0.49 |

ZrO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zr | %ZrO2 | Avg(%ZrO2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126087_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zr] | 25/10 | 2.416 | 0.59 | 0.79 |  |
| 2-126087_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zr] | 25/10 | 2.382 | 0.57 | 0.77 | 0.78 |

Manufacturer: Assurance, Na lot: 27-159NAY exp: 2026-08-30

Manufacturer: Assurance, Zr lot: 28-64ZRY exp: 2026-10-30

Reference page for formulas

%Cr6+=1.733mL FAS[N FAS][weight]

%Cr2O3=1.462*[%Cr6+]

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%MO=MWMOMWM+*%M+