Submission ID: 100047889

Project #: LP4130027

Analysis: Agilent OES and Metrohm titrator

Cr6+

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) | Avg(%Cr6+) | FAS=0.0842 N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126088_1 | 1.0069 | 5.92132 | 0.858 |  |  |
| 2-126088_2 | 1.0059 | 5.90050 | 0.856 | 0.857 |  |

Cr2O3

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr2O3 | Avg(%Cr2O3) | FAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126088_1 | 0.1039 | 11.39950 | 23.409 |  | 0.0842 N |
| 2-126088_2 | 0.1073 | 11.78377 | 23.431 | 23.42 | 0.0842 N |

prep={20 ml H2SO4, filter:False, for:Zr}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-126088_1 | 0.3016 | 50 |
| 2-126088_2 | 0.3016 | 50 |

prep={Microwave:10 mL H2SO4, 10 mL H2O, filter:False, for:Mg,Zr}}

| sample | weight (g) | volume (mL) | Time (min) | Power (W) | T1 (°C) | T2 (°C) | P (bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126088_1 | 0.3013 | 50 | 30 | 1500 | 260 | 65 | 110 |
| 2-126088_2 | 0.3063 | 50 |  |  |  |  |  |

Mg

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Mg | MgO | Avg(%MgO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126088_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Mg] | 50/6 |  |  |  |  |
| 2-126088_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Mg] | 50/6 |  |  |  |  |
| 2-126088_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Mg] | 50/6 | 1.871 | 0.26 | 0.43 |  |
| 2-126088_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Mg] | 50/6 | 1.913 | 0.26 | 0.43 | 0.43 |

Zr

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zr | %ZrO2 | Avg(%ZrO2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126088_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zr] | 50/3 | 2.244 | 0.62 | 0.84 |  |
| 2-126088_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zr] | 50/3 | 2.304 | 0.64 | 0.86 |  |
| 2-126088_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zr] | 50/3 | 2.326 | 0.64 | 0.87 |  |
| 2-126088_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zr] | 50/3 | 2.325 | 0.63 | 0.85 | 0.86 |

Manufacturer: Assurance, Zr lot: 28-64ZRY exp: 2026-10-30

Reference page for formulas

%Cr6+=1.733mL FAS[N FAS][weight]

%Cr2O3=1.462*[%Cr6+]

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%MO=MWMOMWM+*%M+