Submission ID: 100047895

Project #: Analytical

Analysis: ICP OES

prep={Katanax:Ramping, filter:True, for:Ba,Ce, Ga}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-126106_1 | 0.2063 | 250 |
| 2-126106_2 | 0.2071 | 250 |

prep={Microwave:20 mL HCl, filter:True, for:Ba, Ce, Ga}}

| sample | weight (g) | volume (mL) | Time (min) | Power (W) | T1 (°C) | T2 (°C) | P (bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126106_1 | 0.2047 | 250 | 30 | 1500 | 260 | 65 | 110 |
| 2-126106_2 | 0.2055 | 250 |  |  |  |  |  |

Ba

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ba | Avg(%Ba) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126106_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ba] | 25/6 | 1.710 | 0.86 |  |
| 2-126106_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ba] | 25/6 | 1.693 | 0.85 |  |
| 2-126106_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ba] | 25/6 | 1.714 | 0.87 |  |
| 2-126106_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ba] | 25/6 | 1.700 | 0.86 | 0.86 |

Ce

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ce | Avg(%Ce) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126106_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ce] | 25/6 | 1.728 | 0.87 |  |
| 2-126106_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ce] | 25/6 | 1.720 | 0.87 |  |
| 2-126106_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ce] | 25/6 | 1.741 | 0.89 |  |
| 2-126106_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ce] | 25/6 | 1.724 | 0.87 | 0.88 |

Ga

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ga | Avg(%Ga) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126106_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ga] | 50/2 | 1.534 | 4.65 |  |
| 2-126106_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ga] | 50/2 | 1.489 | 4.49 |  |
| 2-126106_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ga] | 50/2 | 1.521 | 4.64 |  |
| 2-126106_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ga] | 50/2 | 1.553 | 4.73 | 4.63 |

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104