Submission ID: 100047897

Project #: LR448RD0007

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible+sample (g) | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126109 | 26.6803 | 28.6816 | 28.6046 | 3.85 | 0.9615 |
| 2-126110 | 25.7054 | 27.7092 | 27.6300 | 3.95 | 0.9605 |
| 2-126112 | 28.1698 | 30.1702 | 30.1079 | 3.11 | 0.9689 |
| 2-126113 | 26.8640 | 28.8690 | 28.8074 | 3.07 | 0.9693 |

prep={Hotplate:15 mL HCl, 5 mL HNO3 and 10 mL H2SO4, filter:True, for:Co, Pt}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-126109_1 | 0.5023 | 100 |
| 2-126109_2 | 0.5044 | 100 |
| 2-126110_1 | 0.5056 | 100 |
| 2-126110_2 | 0.5080 | 100 |
| 2-126112_1 | 0.5073 | 100 |
| 2-126112_2 | 0.5043 | 100 |
| 2-126113_1 | 0.5029 | 100 |
| 2-126113_2 | 0.5049 | 100 |

Co

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Co | [dried] | Avg(%Co) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126109_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.2 | 1.871 | 18.62 | 19.37 |  |
| 2-126109_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.2 | 1.852 | 18.36 | 19.09 | 19.23 |
| 2-126110_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.2 | 1.887 | 18.66 | 19.43 |  |
| 2-126110_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.2 | 1.917 | 18.87 | 19.64 | 19.54 |
| 2-126112_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.2 | 1.872 | 18.45 | 19.04 |  |
| 2-126112_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.2 | 1.846 | 18.30 | 18.89 | 18.97 |
| 2-126113_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.2 | 1.890 | 18.79 | 19.39 |  |
| 2-126113_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.2 | 1.872 | 18.54 | 19.13 | 19.26 |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt | [dried] | Avg(000,0000 Pt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126109_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 1.272 | 281.37 ppm | 292.64 |  |
| 2-126109_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 1.274 | 280.64 ppm | 291.88 | 292.26 ppm |
| 2-126110_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 1.180 | 259.32 ppm | 269.98 |  |
| 2-126110_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 1.192 | 260.72 ppm | 271.44 | 270.71 ppm |
| 2-126112_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 1.354 | 296.56 ppm | 306.08 |  |
| 2-126112_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 1.353 | 298.10 ppm | 307.67 | 306.88 ppm |
| 2-126113_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 1.301 | 287.44 ppm | 296.55 |  |
| 2-126113_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 1.290 | 286.31 ppm | 295.37 | 295.96 ppm |

Manufacturer: Assurance, Co lot: 28-73COY exp: 2026-10-30

Manufacturer: Assurance, Pt lot: 28-2PTY exp: 2026-03-30

Reference page 1-3 for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104