Submission ID: 100047897

Project #: LR448RD0007

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible+sample (g) | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126108 | 28.1136 | 30.1167 | 30.0297 | 4.34 | 0.9556 |
| 2-126111 | 28.1853 | 30.1889 | 30.0770 | 5.58 | 0.9442 |
| 2-126114 | 26.1971 | 28.2003 | 28.1397 | 3.03 | 0.9697 |

prep={Hotplate:15 mL HCl, 5 mL HNO3 and 10 mL H2SO4, filter:True, for:Co, Pt}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-126108_1 | 0.5040 | 100 |
| 2-126108_2 | 0.5014 | 100 |
| 2-126111_1 | 0.5020 | 100 |
| 2-126111_2 | 0.5029 | 100 |
| 2-126114_1 | 0.5025 | 100 |
| 2-126114_2 | 0.5024 | 100 |

Co

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Co | [dried] | Avg(%Co) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126108_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.2 | 1.902 | 18.87 | 19.75 |  |
| 2-126108_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.2 | 1.876 | 18.71 | 19.58 | 19.66 |
| 2-126111_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.2 | 1.810 | 18.03 | 19.09 |  |
| 2-126111_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.2 | 1.844 | 18.33 | 19.42 | 19.26 |
| 2-126114_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.2 | 1.895 | 18.86 | 19.44 |  |
| 2-126114_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.2 | 1.893 | 18.84 | 19.43 | 19.44 |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt | [dried] | Avg(000,0000 Pt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126108_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 1.269 | 279.76 ppm | 292.76 |  |
| 2-126108_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 1.279 | 283.43 ppm | 296.60 | 294.68 ppm |
| 2-126111_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 1.239 | 274.24 ppm | 290.44 |  |
| 2-126111_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 1.280 | 282.80 ppm | 299.52 | 294.98 ppm |
| 2-126114_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 1.278 | 282.59 ppm | 291.42 |  |
| 2-126114_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pt] | 10/9 | 1.284 | 283.97 ppm | 292.84 | 292.13 ppm |

Manufacturer: Assurance, Co lot: 28-73COY exp: 2026-10-30

Manufacturer: Assurance, Pt lot: 28-2PTY exp: 2026-03-30

Reference page 1-3 for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104