Submission ID: 100047928

Project #: LF448PS-23-2855

Sample prep: None.

Analysis: Agilent OES

prep={None}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-126175_1 | 3.0361 | 200 |
| 2-126175_2 | 3.0259 | 200 |
| 2-126176_1 | 1.5166 | 250 |
| 2-126176_2 | 1.5283 | 250 |
| 2-126177_1 | 1.5173 | 250 |
| 2-126177_2 | 1.5205 | 250 |

Al_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Al | Avg(Al_ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126175_1 | [0.5, 2.5, 5.0 ppm] [Al] | 1/1 | 2.622 | 172.72 ppm |  |
| 2-126175_2 | [0.5, 2.5, 5.0 ppm] [Al] | 1/1 | 2.633 | 174.03 ppm | 173.38 ppm |
| 2-126176_1 | [0.5, 2.5, 5.0 ppm] [Al] | 1/1 | 1.964 | 323.75 ppm |  |
| 2-126176_2 | [0.5, 2.5, 5.0 ppm] [Al] | 1/1 | 1.959 | 320.45 ppm | 322.10 ppm |
| 2-126177_1 | [0.5, 2.5, 5.0 ppm] [Al] | 1/1 | 1.872 | 308.44 ppm |  |
| 2-126177_2 | [0.5, 2.5, 5.0 ppm] [Al] | 1/1 | 1.889 | 310.59 ppm | 309.52 ppm |

Si_ppm

| sample | density [mL/g] | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Si | Avg(Si_ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126175_1 | 1 | 100/10 | 2.142 | 21.42 ppm |  |
| 2-126175_2 | 1 | 100/10 | 2.137 | 21.37 ppm | 21.40 ppm |
| 2-126176_1 | 1 | 1/1 | 3.040 | 3.04 ppm |  |
| 2-126176_2 | 1 | 1/1 | 3.045 | 3.05 ppm | 3.05 ppm |
| 2-126177_1 | 1 | 1/1 | 2.809 | 2.81 ppm |  |
| 2-126177_2 | 1 | 1/1 | 2.800 | 2.80 ppm | 2.81 ppm |

Ti_ppm

| sample | density [mL/g] | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Ti | Avg(Ti_ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126175_1 | 1 | 1/1 | 1.138 | 1.138 ppm |  |
| 2-126175_2 | 1 | 1/1 | 1.134 | 1.134 ppm | 1.136 ppm |
| 2-126176_1 | 1 | 1/1 | 2.386 | 2.386 ppm |  |
| 2-126176_2 | 1 | 1/1 | 2.392 | 2.392 ppm | 2.389 ppm |
| 2-126177_1 | 1 | 1/1 | 2.470 | 2.470 ppm |  |
| 2-126177_2 | 1 | 1/1 | 2.463 | 2.463 ppm | 2.467 ppm |

Manufacturer: Assurance, Al lot: 27-171ALT exp: 2026-07-30

Manufacturer: Assurance, Si lot: 28-87SIX exp: 2026-08-30

Manufacturer: Assurance, Ti lot: 27-189TIT exp: 2026-08-30

Manufacturer: Assurance, Y lot: 28-89YX exp: 2026-10-30

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+