Submission ID: 100047931

Project#: LC4990011

Analysis: ICP OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | crucible + sample + ∆ (g) | LOI @900°C (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126181 | 28.1843 | 30.1863 | 30.1506 | 1.78 | 0.9822 |

prep={Katanax:Ramping, filter:True, for:Cr,Fe,Si}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-126181_1 | 0.2037 | 250 |
| 2-126181_2 | 0.2062 | 250 |

prep={Hotplate:60 mL HCl, filter:False, for:K}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-126181_1 | 0.3027 | 100 |
| 2-126181_2 | 0.3040 | 100 |

Cr2O3

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cr | %Cr2O3 | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126181_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cr] | 25/10 | 1.649 | 0.51 | 0.74 | 0.75 |  |
| 2-126181_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [C5] | 25/10 | 1.631 | 0.49 | 0.72 | 0.73 | 0.74 |

Fe2O3

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Fe | %Fe2O3 | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126181_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Fe] | 100/0.368 | 2.007 | 66.93 | 95.72 | 97.45 |  |
| 2-126181_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Fe] | 100/0.368 | 2.025 | 66.72 | 95.40 | 97.13 | 97.29 |

K2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %K | %K2O | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126181_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 25/7 | 0.674 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |  |
| 2-126181_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 25/7 | 0.657 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |

SiO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Si | %SiO2 | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126181_1 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Si] | 250/250 | 3.073 | 0.38 | 0.81 | 0.82 |  |
| 2-126181_2 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Si] | 250/250 | 3.102 | 0.38 | 0.80 | 0.81 | 0.82 |

Manufacturer: Ricca, Cr lot: 4311N10 exp: 2025-11-30

Manufacturer: Assurance, Fe lot: 28-75FEY exp: 2026-07-30

Manufacturer: Assurance, K lot: 28-6KY exp: 2026-08-30

Manufacturer: Assurance, Si lot: 28-87SIX exp: 2026-08-30

Manufacturer: Assurance, Y lot: 28-89YX exp: 2026-10-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%MO=MWMOMWM+*%M+