Submission ID: 100047935

Project #: LF448PS-23-2855

Sample prep: None.

Analysis: Agilent OES

prep={dilution, for:[Co]}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-126186_1 | 1.5561 | 200 |
| 2-126186_2 | 1.5544 | 200 |
| 2-126187_1 | 3.3376 | 25 |
| 2-126187_2 | 3.2360 | 25 |

prep={dilution, for:[Pt]}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-126186_1 | 6.8891 | 25 |
| 2-126186_2 | 6.7166 | 25 |
| 2-126187_1 | 1.0356 | 200 |
| 2-126187_2 | 1.0287 | 200 |

Co

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Co | Avg(%Co) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126186_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.2 | 2.524 | 16.22 |  |
| 2-126186_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 100/0.2 | 2.399 | 15.43 | 15.83 |

Co_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Co | Avg(000,0000Co) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126187_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Co] | 10/9 | <0 | N/A |  |
| 2-126187_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Co] | 10/9 | <0 | N/A |  |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Pt | Avg(000,0000Pt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126186_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 10/9 | <0 | N/A |  |
| 2-126186_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 10/9 | <0 | N/A |  |

Pt

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Pt | Avg(%Pt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126187_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pt] | 100/2 | 2.349 | 2.27 |  |
| 2-126187_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pt] | 100/2 | 2.025 | 1.97 | 2.12 |

Manufacturer: Assurance, Co lot: 28-73COY exp: 2026-10-30

Manufacturer: Assurance, Pt lot: 28-2PTY exp: 2026-03-30

Manufacturer: Assurance, Y lot: 28-89YX exp: 2026-10-30

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104