Submission ID: 100047942

Project #: LR403RD0001

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126203 | 28.1121 | 30.1162 | 29.8198 | 14.79 | 0.8521 |
| 2-126204 | 26.6796 | 28.6805 | 28.3981 | 14.11 | 0.8589 |
| 2-126205 | 26.8667 | 28.8688 | 28.5809 | 14.38 | 0.8562 |

prep={Katanax:Ramping, filter:False, for:Ca}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-126203_1 | 0.3085 | 250 |
| 2-126203_2 | 0.3096 | 250 |
| 2-126204_1 | 0.2077 | 250 |
| 2-126204_2 | 0.2090 | 250 |
| 2-126205_1 | 0.3041 | 250 |
| 2-126205_2 | 0.3085 | 250 |

CaO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ca | %CaO | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126203_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] | 25/20 | 2.558 | 0.26 | 0.36 | 0.42 |  |
| 2-126203_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] | 25/20 | 2.573 | 0.26 | 0.36 | 0.42 | 0.42 |
| 2-126204_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] | 50/8 | 2.165 | 1.63 | 2.28 | 2.65 |  |
| 2-126204_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] | 50/8 | 2.218 | 1.66 | 2.32 | 2.70 | 2.68 |
| 2-126205_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] | 10/9 | 0.340 | 310.57 ppm | 434.49 | 507.46 |  |
| 2-126205_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] | 10/9 | 0.328 | 295.34 ppm | 413.17 | 482.56 | 495.01 ppm |

Manufacturer: Assurance, Ca lot: 28-35CAY exp: 2026-10-30

Reference page for formulas

A = crucible

B = crucible + sample

C = crucible + sample after drying

%LOI=B-[C-A]B-A*100%

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%M+ dried=%M+[1-%LOI100]