Submission ID: 100048025

Project #: LF448PS-23-2855

Sample prep: None.

Analysis: Agilent OES

prep={None}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-126487_1 | 19.9862 | 25 |
| 2-126487_2 | 19.9651 | 25 |
| 2-126488_1 | 19.9539 | 25 |
| 2-126488_2 | 20.0619 | 25 |
| 2-126489_1 | 19.9891 | 25 |
| 2-126489_2 | 19.9613 | 25 |

Al_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Al | Avg(Al_ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126487_1 | [0.5, 2.5, 5.0 ppm] [Al] | 50/0.666 | 2.467 | 231.67 ppm |  |
| 2-126487_2 | [0.5, 2.5, 5.0 ppm] [Al] | 50/0.666 | 2.454 | 230.70 ppm | 231.19 ppm |
| 2-126488_1 | [0.5, 2.5, 5.0 ppm] [Al] | 50/0.666 | 2.163 | 203.45 ppm |  |
| 2-126488_2 | [0.5, 2.5, 5.0 ppm] [Al] | 50/0.666 | 2.202 | 206.01 ppm | 204.73 ppm |
| 2-126489_1 | [0.5, 2.5, 5.0 ppm] [Al] | 50/0.666 | 2.017 | 189.39 ppm |  |
| 2-126489_2 | [0.5, 2.5, 5.0 ppm] [Al] | 50/0.666 | 2.005 | 188.52 ppm | 188.96 ppm |

Si_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Si | Avg(Si_ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126487_1 | [0.5, 2.5, 5.0 ppm] [Si] | 25/25 | 2.093 | 2.62 ppm |  |
| 2-126487_2 | [0.5, 2.5, 5.0 ppm] [Si] | 25/25 | 2.074 | 2.60 ppm | 2.61 ppm |
| 2-126488_1 | [0.5, 2.5, 5.0 ppm] [Si] | 25/25 | 5.005 | 6.27 ppm |  |
| 2-126488_2 | [0.5, 2.5, 5.0 ppm] [Si] | 25/25 | 5.037 | 6.28 ppm | 6.28 ppm |
| 2-126489_1 | [0.5, 2.5, 5.0 ppm] [Si] | 25/25 | 4.462 | 5.58 ppm |  |
| 2-126489_2 | [0.5, 2.5, 5.0 ppm] [Si] | 25/25 | 4.454 | 5.58 ppm | 5.58 ppm |

Ti_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Ti | Avg(Ti_ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-126487_1 | [0.5, 1.5, 3.0 ppm] [Ti] | 25/25 | 0.371 | 0.46 ppm |  |
| 2-126487_2 | [0.5, 1.5, 3.0 ppm] [Ti] | 25/25 | 0.360 | 0.45 ppm | 0.46 ppm |
| 2-126488_1 | [0.5, 1.5, 3.0 ppm] [Ti] | 25/25 | 1.261 | 1.58 ppm |  |
| 2-126488_2 | [0.5, 1.5, 3.0 ppm] [Ti] | 25/25 | 1.262 | 1.57 ppm | 1.58 ppm |
| 2-126489_1 | [0.5, 1.5, 3.0 ppm] [Ti] | 25/25 | 2.903 | 3.63 ppm |  |
| 2-126489_2 | [0.5, 1.5, 3.0 ppm] [Ti] | 25/25 | 2.938 | 3.68 ppm | 3.66 ppm |

Manufacturer: Assurance, Al lot: 27-171ALT exp: 2026-07-30

Manufacturer: Assurance, Si lot: 28-87SIX exp: 2026-08-30

Manufacturer: Assurance, Ti lot: 27-189TIT exp: 2026-08-30

Manufacturer: Assurance, Y lot: 28-89YX exp: 2026-10-30

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+